Получение фторсодержащих амфифильных сополимеров на основе N-винилпирролидона

Лебедев О.А., Григорьева А.О., Зайцев С.Д.

Студент, 1 курс магистратуры

Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского, химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E-mail: belved2014@ya.ru

Одним из наиболее удобных способов контролируемой радикальной полимеризации, который показывает высокую эффективность в создании материалов с заданными свойствами является псевдоживая радикальная полимеризация с обратимой передачей цепи (RAFT полимеризация). Её преимущества: толерантность используемых соединений к функциональным мономерам, широкие возможности в получении макромолекул сложной архитектуры, достаточно мягкие условия их синтеза [1].

Интерес к изучению фторированных полимеров обусловлен их способностью значительно улучшать свойства покрытий, используемых в современных изделиях. Фторсодержащие полимеры обладают высокой химической стойкостью, низкой поверхностной энергией, коэффициентом трения и показателем преломления. N-винилпирролидон (NВП) является стабильным, гидрофильным соединением, которое показывает хорошую биологическую совместимость [2]. Опираясь на эти свойства, NВП отлично подходит для использования в качестве второго блока сополимеров. Данный тип сополимеров, включает в себя положительные свойства как от фторполимеров (низкая поверхностная энергия), так и от полимеров N-винилпирролидона (нетоксичность).

Одним из основных применений таких сополимеров может стать создание покрытий с пониженной поверхностной энергией (гидрофобных) со скользкой поверхностью, препятствующей обрастанию. Фторсодержащие тонкие полимерные пленки являются перспективными материалами для изготовления биосенсоров, искусственных эндопротезов, митральных клапанов и других имплантатов, для которых недопустимо прилипание тромбообразующих компонентов [3].

Можно ожидать, что полученные сополимеры будут проявлять амфифильность и улучшенную способность к самоорганизации за счёт наличия гидрофобных и гидрофильных звеньев.

Целью данной работы является исследование особенностей RAFT-сополимеризации 1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилакрилата (ГФИПА) и NВП; 2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентилакрилата (ОФПА) и NВП. Помимо сополимеризации в присутствии низкомолекулярного агента обратимой передачи цепи (дибензилтритиокарбоната) исследована сополимеризация в присутствии высокомолекулярных RAFT-агентов на основе ПГФИПА и ПОФПА. Другие важные задачи: получение кривых состава сополимеров, расчет относительных активностей мономеров и изучение изотерм поверхностного давления.

Литература

1. Chernikova E.V., Sivtsov E.V. Reversible addition-fragmentation chain-transfer polymerization: Fundamentals and use in practice // Polymer Science, Series B. 2017. Vol. 59. №2. Р. 117–146.

2. Liu X., Xu Y., Wu Z., Chen H. Poly(N-vinylpyrrolidone)-modified surfaces for biomedical applications // Macromolar Bioscience. 2013. Vol. 13. P. 147–154.

3. Zamyshlyayeva O.G., Lapteva O.S., Baten´kin M.A. [et al.] Selforganization and aggregation of amphiphilic block copolymers of N-vinylpyrrolidone-block-2,2,3,3-tetrafluoropropylmethacrylate at interfaces // Russian Chemical Bulletin, International Edition. 2014. Vol. 63. № 8. Р. 1823–1836.