Использование сверхразветвленного полиэфирполиола Boltorn в качестве биоразлагаемого ПАВ при полимеризации виниловых мономеров

Чувашкин С.И.1, Романенко Г.А.1, Кошелев А.Д.3, Гомзяк В.И.1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

2Технический университет Дармштадта, Дармштадт, Германия

E-mail: ivanov@yandex.ru

В последние десятилетия наблюдается возрастающий интерес к синтезу и исследованию свойств биоразлагаемых амфифильных блок-сополимеров нелинейного строения: дендримерам, полимерным щеткам, сверхразветвленным полимерам. Особенность структуры блок-сополимеров не только обеспечивает проявление характеристик, присущих каждому из их компонентов в отдельности, но и может приводить к получению материалов с совершенно новыми свойствами. Одна из главных особенностей блок-сополимеров – способность к самоорганизации в водных растворах. Это делает их уникальными материалами и обеспечивает широкую область применения, включая направленную доставку лекарственных средств. Еще одной важной областью применения таких соединений является использование их в качестве экологически безопасных ПАВ в эмульсионной полимеризации мономеров винилового ряда, причем полученные полимерные микросферы могут найти применение в качестве тест-систем для экспресс-диагностики различных заболеваний.

Проблема синтеза устойчивых полимерных суспензий с узким распределением по размерам в широком интервале значений диаметров до сих пор остается актуальной, поскольку область их практического применения чрезвычайно обширна. Трудность е решения состоит в необходимости выбора ПАВ, которые могут обеспечить устойчивость частиц суспензии и участвовать в создании условий формирования полимерных частиц из микрокапель мономера. Полимерные суспензии, используемые в биотехнологии и медицине, должны быть устойчивыми в процессе синтеза и при хранении в широком интервале pH, иметь узкое распределение частиц по размерам, а на поверхности микросфер должны находиться функциональные группы, способные ковалентно связываться с биолигандами.

В настоящей работе представлены результаты исследования полимеризации виниловых мономеров в эмульсиях, стабилизированных биоразлагаемым нерастворимым в воде полиэфирполиолом 2,2-бис-(метилол)пропионовой кислоты (полиэфирполиол Boltorn). Изучено влияние условий синтеза на кинетические закономерности полимеризации. Результаты проанализированы в сравнении с полученными ранее в аналогичных условиях, но в присутствии традиционно используемых водорастворимых поверхностно-активных веществ.

Работа выполнена при поддержке гранта MK-70.2021.1.3.