Синтез и свойства нанокомпозитов на примере ЖК полимера и КТ CdSe/ZnS

Бондаренко Д.С.1,2

Студент 1 курса магистратуры

1РТУ МИРЭА, МИТХТ им. Ломоносова,

Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва,Россия

E-mail: Bondarenc2013@yandex.ru

Создание новых композиционных материалов на основе квантовых точек (КТ), внедренных в полимерную матрицу, является важным элементов современных нанотехнологий. В материалах такого типа необходимо, чтобы КТ не только не теряли своей способности к фотолюминесценции (ФЛ), а в некоторых случаях даже усиливали ее за счет взаимодействия с полимерными лигандами определенного строения. Это обеспечивает возможность создания фотолюминесцирующих тонкопленочных сред и покрытий. Существенным шагом вперед являются квантовые точки, помещенные в полимерные матрицы в условиях химического связывания. Методом ОПЦ-полимеризации осуществлен синтез жидкокристаллического полимера поли[4-(ω-акрилоилоксигексилокси)]бензойной кислоты (БК-6А). (рис.1)

А                                                                                                 Б

Рисунок 1. А.Схема реакции полимеризации БК-6А методом ОПЦ – полимеризации. Б. Схема синтеза КТ, стабилизированных БК-6А

В результате реакции лигандного обмена квантовых точек CdSe/ZnS типа ядро-оболочка с градиентным составом составляющих элементов, стабилизированных олеиновой кислотой (в сочетании с триоктилфосфином), на поверхности КТ появляются лиганды на основе БК-6А, связь которых обеспечивается взаимодействием карбоксильных групп с поверхностью КТ за счет ионного связывания. (рис.2)

В условиях ОПЦ-полимеризации БК-6ПА в растворе в смеси с исходными квантовыми точками происходит образование полимера, в котором часть фрагментов бензойной кислоты связываются с КТ, а часть из них сохраняют способность к образованию в циклических димеров. Полученный продукт полимеризации становится не растворимым в органическом растворителе, что, скорее всего, указывает на то, что процесс полимеризации сопровождается сшиванием. Рассмотрено влияние концентрации исходных компонентов реакции сополимеризации на свойства образующегося продукта. Прямое смешение КТ с полимером БК-6ПА в растворе, приводит к частичному замещению олеиновой кислоты на звенья макромолекул при сохранении ЖК состояния системы в целом при содержании КТ до 20 масс. % в составе композита. Обсуждается механизм формирования материала в различных условиях и термические и оптические свойства образующегося продукта.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 20-13-00341