Получение ненасыщенных полиэфирных смол на основе вторичного полиэтилентерефталата

Козлова К.А., Киршанов К.А., Томс Р.В., Гервальд А.Ю.

Студент, 4 курс бакалавра

МИРЭА – Российский Технологический Университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева, Москва, Россия

E–mail: freudgreyharris@gmail.com

Утилизация отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ) является в настоящее время актуальной задачей техники и технологий. Наиболее перспективен химический рециклинг [1]. Одним из направлений химического рециклинга ПЭТ является получение ненасыщенных полиэфирных смол (НПС).

Существуют различные подходы к получению НПС. Первый – гидролиз или алкоголиз ПЭТ до терефталевой кислоты (ТФК) или диметилтерефталата (ДМТФ) и дальнейший синтез НПС с добавлением мономеров. Второй – синтез смолы на основе продукта гликолиза ПЭТ низкомолекулярным гликолем, обычно этиленгликолем. Оба способа предполагают снижение молекулярной массы ПЭТ преимущественно до низкомолекулярных веществ – ТФК, ДМТФ, бис(2-гидроксиэтил терефталат) (БГЭТ) – и дальнейшую поликонденсацию до более высоких молекулярных масс, которые соответствуют олигоэфирам [2]. Третий способ основан на одновременном гликолизе и межцепном обмене полиэтилентерефталата со сложным олигоэфиром [2].

Олигоэтилентерефталат (ОЭФ) получали поликонденсацией этиленгликоля (ЭГ) и фталевого ангидрида (ФА). При температуре 140 ℃ в расплав ФА вводили ЭГ в мольном соотношении ангидрида к гликолю 1:1,25. Затем систему выдерживали в течение 1,5 часа под вакуумом 40 мбар, при этом температуру увеличивали до 190 ℃. Синтез олиго(этилен фталат-со-терефталата) проводили одновременным гидролизом и межцепным обменом ПЭТ и ОЭФ. Образцы были совместно расплавлены при температуре 275 ℃ в атмосфере азота. Далее температуру понижали до 250 ℃ и вели реакцию в течение 1,5 часов при перемешивании 50 об/мин.

Для получения НПС синтез вели при температуре 150 ℃ под вакуумом 40 мбар. Три образца НПС с мольным соотношением олиго(этилен фталат-со-терефталата), мономеров диэтиленгликоля и малеинового ангидрида 4:2:2, 4:2:1, 4:1:2 имели различные свойства. Цветность по шкале Гарднера для первого и второго образца составила 3, для третьего – 2. Среднечисловые молекулярные массы образцов составили 950, 700 и 1250 г/моль, соответственно.

Для отверждения НПС в НПС (40 % масс.) добавляли порошок карбоната кальция (45 % масс.) и стирол (15 %масс.). Затем вмешивали инициатор пероксид бензоила в количестве 2 % масс. от массы смолы, предварительно добавив в НПС эквимолярное инициатору количество ускорителя диметиланилина. Образцы с большим содержанием звеньев малеата имели более высокую температуру размягчения, в отличие от образца с низкой степенью ненасыщенности. Время жизни первого образца составило 45 мин, второго – 135 мин, третьего – 65 мин.

Таким образом, были получены ненасыщенные полиэфирные смолы на основе вторичного полиэтилентерефталата с высокими молекулярными массами.

Литература

1. Киршанов К.А., Томс Р.В., Гервальд А.Ю. Исследование способов получения ненасыщенных полиэфирных смол на основе вторичного полиэтилентерефталата // Пластические массы. 2022. Т. 1. № 1-2.

2. Kirshanov K., Toms R., Melnikov P., Gervald A Investigation of Polyester Tire Cord Glycolysis Accompanied by Rubber Crumb Devulcanization // Polymers. 2022. V. 14. I. 4. P. 684.