# Ацидолиз отходов эластичного пенополиуретана

# Исмайлов Д.А., Гервальд А.Ю., Томс Р.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

МИРЭА – Российский Технологический Университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева, Москва, Россия

Е-mail: ismaylov.d.a@edu.mirea.ru

Полиуретан (ПУ) является продуктом взаимодействия диизоцианатов и 
полиэфир-полиолов, который в своем составе содержит NCOO–группы. По данным за 2020 год объёмы производства ПУ оценивают в 29 млн. тонн [1]. В настоящее время возникла проблема накопления отходов ПУ. Простое сжигание и захоронение пагубно влияет на окружающую среду. Физические способы переработки позволяют получить только полуфабрикат. Поэтому к химическим способам переработки проявляют особый интерес, поскольку они позволяют получить сырье, которое повторно используют для синтеза ПУ.

Одним из таких способов является ацидолиз, который в настоящее время практически не изучен. Первоначально в лабораторных условиях получали эластичный пенополиуретан (ЭППУ). Далее его подвергали криогенному измельчению. Процесс ацидолиза измельченного ЭППУ проводили в среде первичного полиола в присутствии янтарной кислоты (ЯК) при 200 °С в течение 3 часов. В исследованиях изменяли концентрацию ЯК в интервале от 5 до 15 % масс. в расчете на реакционную систему. Показано, что при концентрации ЯК более 12 % масс. в системе параллельно с конверсией NCOO–групп происходит образование твердой фазы, состоящей из олигомеров ПУ и диаминосоединений. При изменении концентрации ЯК от 5 до 10 % масс. происходит изменение конверсии NCOO–групп в интервале от 90 до 100 %.

Образец восстановленного полиола (ВП), полученного при концентрации ЯК 10 % масс., использовали для получения ЭППУ, при этом содержание ВП в смеси с первичным полиолом составляло 16 % масс. Показано, что использование ВП в рецептуре вспенивания не влияет на основные физико-механические характеристики пены: плотность – 38 кг/м3, напряжение при сжатии - 3,1 кПа, остаточная деформация 
сжатия – 3 %.

Таким образом, ацидолиз ЭППУ позволяет получить из него ВП и использовать его для замены первичного в рецептурах получения пен различного назначения.

# Литература

1. Gama, N. V.; Ferreira, A.; Barros-Timmons, A. Polyurethane Foams: Past, Present, and Future. Materials 2018, 11, 1841−1875.