Звездообразные блок-сополимеры этиленоксида и лактида в ленгмюровских слоях на поверхности жидкости

Е.В. Авдиевская 1, А.А. Ступников 2, А.А. Пучков 2,3

Студент, 4 курс бакалавриата

1Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
3Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: evaavd@mail.ru

Амфифильность зведообразных блок-сополимеров на основе более гидрофильного полиэтиленоксида и более гидрофобного поли-L-лактида позволяет получить и исследовать на границе раздела жидкость-воздух их ленгмюровские слои. В рамках данной работы были исследованы звездообразные блок-сополимеры L-лактида и этиленоксида, синтезированные в НИЦ «Курчатовский институт» (рисунок 1).

Рис. 1. Структурные формулы разветвляющих центров трехлучевых звёзд на основе триметипропанола (TMP) и шестилучевых звёзд на основе дипентаэритритола (DPTOL) и полилактид-блок-полиэтиленоксидных (PLLAn+1-MPEG45) лучей, отличающихся степенью полимеризации полилактидного блока n = 50 для R1 и n = 25 для R2

Целью работы было исследовать звездообразные блок сополимеры L-лактида и этиленоксида в ленгмюровских слоях на границе раздела жидкость-воздух. Сжатие ленгмюровских пленок на поверхности воды (рисунок 2) приводило к увеличению поверхностного давления (π) и поверхностного потенциала (ΔU).

Рис. 2. Изотермы поверхностного давления (1–3) и поверхностного потенциала (4–6) сжатия ленгмюровских пленок TMP-(PLLA51)3-(MPEG45)2.4 (1, 4), DPTOL-(PLLA26)6-(MPEG45)4.5 (2, 5), DPTOL-(PLLA51)6-(MPEG45)4.5 (3, 6) на воде при 20 °С

В результате работы было обнаружено, что форма изотерм поверхностного давления определяется степенью полимеризации полилактидных блоков. Были получены изобары: кинетические зависимости изменения площади межфазной поверхности при поддержании заданного значения поверхностного давления, указывающие на протекание гидролиза сложноэфирной связи.

Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой. Работа выполнена на оборудовании РЦ ОГМ НИЦ «Курчатовский институт».