Тест системы на основе методов селективного нанесения омнифобных покрытий

Карцев Д.Д.,1 Прилепский А.Ю.,1 Левкин П.A.1,2

Аспирант, 1 курс

1Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,

Международный научный центр SCAMT, Санкт-Петербург, Россия

2 Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Biological and Chemical Systems – Functional Molecular Systems (IBCS-FMS), Karlsruhe, Germany

E-mail: kartsev@scamt-itmo.ru

Селективная модификация свойств смачиваемости твёрдых поверхностей, позволяет создавать платформы для размещения жидкостей в виде массивов капель. Данный подход лежит в основе структуры современных высокопроизводительных тест-систем, главной особенностью которых является проведение тестов в микрообъёмах.

Гидрофильно-гидрофобная модификация наиболее изучена на данный момент. Однако, такой подход предполагает работу только с водой и водными растворами. Органические растворители, а также вещества биологического происхождения необратимо загрязняют гидрофобные участки поверхности, что ограничивает химический синтез в микрообъёмах и исключает повторное использование платформ при проведении биохимических тестов [1]. Решение, предлагаемое в данной работе, представляет собой методику селективного нанесения омнифобного покрытия. Особые свойства смачиваемости в сочетании с антиадгезионными свойствами и возможностью пассивного очищения позволят создать многоразовые платформы для работы с водой и органическими растворителями.

Рис. 1. A Снимок микроструктур на поверхности стекла с фазовым контрастом (оптический микроскоп); Б Капли водного раствора красителя с градиентом концентраций на платформе; В (A DMSO на омнифобном покрытии (i), на стекле (ii)

В ходе литературного обзора по проекту нами был выбран подход NP-GLIDE [2], позволяющий высокоточное нанесение износостойкого омнифобного покрытия с применением фотолитографии. Нанесение покрытия производилось методом спинкоатинга. Точность фотолитографии была изучена с помощью оптической и атомной силовой микроскопии. При использовании источника УФ 365 нм мощностью 100 мВт удалось создать паттерны с размером объектов от 5 мкм. Была изучена тенденция к смачиваемости полученных омнифобных поверхностей водой ((A=98(), ДМСО ((A=69(), ацетонитрилом ((A=51(), ацетоном ((A=35() и метиловым спиртом ((A=34(). Во всех случаях показатели контактного угла омнифильных и омнифобных частей поверхности значительно различались. Была показана возможность нанесения перечисленных жидкостей на готовые платформы в виде массива капель.

Работа выполнена при государственной и финансовой поддержке ведущих университетов Российской Федерации в рамках программы ITMO Fellowship and Professorship Program.

Литература

1. Benz M., Molla M.R., Boser A., Rosenfeld A., Levkin P.A. Marrying chemistry with biology by combining on-chip solution-based combinatorial synthesis and cellular screening // Nat. Commun., 2019, Vol. 10, № 2879.

2. Zhang K., Huang S., Wang J., Liu G. Transparent Omniphobic Coating with Glass-Like Wear Resistance and Polymer-Like Bendability // Angew. Chem. Int. Ed., 2019, Vol. 58, Iss. 35, P. 12004-12009