Изучение влияние pH среды на сорбцию ионов меди (II) поли-о-анизидином

Садыков Т.Т.,1 Андриянова А.Н.2, Камалова Г.Ф.

Аспирант, 3 год обучения

1Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

2 Уфимский Институт химии РАН, Уфа, Россия

E-mail: gttima@mail.ru

В последние несколько десятилетий полианилин (ПАНИ) широко использовался в процессах очистки из-за его хелатирующих свойств, придаваемых электронодонорными группами [1]. Кроме того, его большая площадь поверхности и пористость, наличие бензоидных и хиноидных колец, дырочная проводимость и положительный заряд, приобретаемый при протонировании, могут усиливать взаимодействие ПАНИ с различными группами загрязняющих веществ [2].

Целью настоящей работы являлось установление оптимального значение pH среды, соответствующего максимальной сорбции ионов меди (II) из водных растворов. В качестве потенциального сорбента исследовалось производное ПАНИ – поли-о-анизидин.

Сорбция ионов меди (II) изучена в статическом режиме. Количественный анализ ионов меди (II) до и после сорбции проведен методом атомной абсорбции по известным методикам [3]. На рис.1. представлена зависимость величины адсорбции от времени контакта фаз, для растворов разных значение pH.

Рис. 1. Адсорбция ионов Cu(II) на поли-о-анизидине при разном значении pH, в зависимости от времени контакта

По результатам исследований установлено, что оптимальным условием проведения сорбции катионов меди (II) на поверхности поли-о-анизидина является значение pH равное 10, при котором степень адсорбции ионов составляет около 60%. Таким образом при увеличении значения рН присутствие иона Н+ в растворе уменьшается, при этом поверхность адсорбента депротонируется, что приводит к увеличению адсорбции ионов меди (II).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90316\20.

Литература

1. Tang L., Wu T., Kan J. Synthesis and properties of polyaniline–cobalt coordination polymer // Synth. Met. – 2009. – V. 159. – No 15-16. – P. 1644-1648.

2. Mahanta D., Madras G., Radhakrishnan S., Patil S. Adsorption of sulfonated dyes by polyaniline emeraldine salt and its kinetics // J. Phys. Chem. B – 2008. – V. 112. – No 33. – P. 10153-10157.

3. Копылова В.Д. Физико-химические методы анализа/ - М.: Наука, 2012, - 300 с.