Изучение влияния размера наноструктур на гидрофобизованной поверхности металлов на водоотталкивающие свойства поверхности

Крапивко А.Л., Тимощенко Г.С.

Аспирант, 4 курс аспирантуры

МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: krapivko@mirea.ru

В настоящее время большое внимание уделяется обработке различных поверхностей гидрофобизующими материалами для придания поверхностям изделий антиобледенительных, антикоррозионных, противотуманных свойств, как и защитных от биообрастания [1]. Однако сверхгидрофобного эффекта можно добиться, если использовать комбинированную модификацию поверхности – созданием микро- и наноструктур в сочетании с поверхностной модификацией (покрытием) гидрофобными веществами.

В основе данной работы лежит комбинированная обработка металлических пластин, состоящая из последовательного анодирования материала при определенных параметрах, подготовки анодированной поверхности различными способами, обработки гидрофобизующим агентом - 1,1,1,2,2,3,3-гептафтор-4,4-бис(трифторметил)-пентилтриалкоксисиланом (Rf = CF3CF2CF2C(CF3)2(CH2)3-). В ходе исследований были выявлены зависимости гидрофобных свойств пластин от режима анодирования, а именно напряжения и длительности обработки.

| П.п. | Наноотверстия | Гидрофобизация | Краевой угол θ, ° |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет |  | Нет |  | 85,2 |
| 2 | Нет |  | Да |  | 98,8 |
| 3 | Да |  | Нет |  | 76,0 |
| 4 | Да |  | Да |  | 131,0 |

Таблица 1. Зависимость контактного угла смачивания водой поверхности алюминия от обработки поверхности.

Литература

1. The Synthesis and Morphology of a Perfluoroalkyl Oligosiloxane@SiO2 Resin and Its Performance in Anti-Fingerprint Coating / Q. An, Z. Lyu, W. Shangguan, B. Qiao, P. Qin. // Coatings – 2018. – V.8 (100) – 1-13. https://doi.org/10.3390/coatings8030100