Сорбция доксорубицина на наночастицах магнетита, функционализированных полиэлектролитами, декстраном и пористым углеродом.

Хабибуллин В.Р., Степанов Г.В.

м.н.с

Лаборатория магнитных и эластомерных материалов и композитов, АО «ГНИИХТЭОС»

Москва, Россия

E-mail: vladhab1995@gmail.com

Магнитные наночастицы (МНЧ) в настоящее время являются популярным объектом исследований. Ведутся активные исследования применения МНЧ в медицине, экологии, аналитической химии. Наночастицы магнетита, как и другие наночастицы, за счет развитой поверхности агрегируют и окисляются. Поэтому их поверхность покрывают неорганическими, органическими или полимерными материалами.

Цель работы состояла в получении МНЧ магнетита кубической формы с размерами наночастиц 120-150 нм, модификации их поверхности катионным и анионным полиэлектролитами, неионным полимером декстраном и пористым углеродом. А также в выборе оптимальной системы «ядро-оболочка» для сорбции противоопухолевого препарата доксорубицина (DOX) из водных растворов при физиологическом значении рН.

МНЧ получали методом осаждения и старения осадка. Размер и форму подтверждали методом ПЭМ и СЭМ (рис 1), и проводили покрытие полиэлектролитами - полиэтиленимином (ПЭИ), полистиролсульфонатом (ПСС), декстраном и  пористым углеродом. Пористым углеродом покрытвали с использованием метода гидротермальной карбонизации. Покрытие всех образцов подтверждали методом ИК с Фурье преобразованием и измерением Дзета-потенциала.

Рис.1. Микрофотография наночастиц кубического магнетита, выполненая методом СЭМ.

Далее проводили сорбцию DOX в статических условиях из водных растворов, при pH 7.3. Результаты приведены в таб. 1

Таблица 1. Температуропроводность эталонных растворителей, (мм2/с)

| Образец | При постоянной массе сорбента (1.000 мг)* | При постоянной массе сорбата (50 мкг)* |
| --- | --- | --- |
| Fe3O4/ПЭИ | 65% | > 99% |
| Fe3O4/ПСС | 34% | 84% |
| Fe3O4/Углерод | 16% | 73% |
| Fe3O4/Дек | < 10% | 66% |
| Fe3O4 | < 10% | 57% |

*значения указаны при наибольшем времени адсорбции (30 мин).

Можно сделать заключение, что ПЭИ является наиболее подходящим модификатором для сорбции Доксорубицина.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект 	19-53-12039