Катализаторы окислительного дегидрирования пропана в присутствии CO2 нанесенные на различные углеродные носители

Столбов Д.Н.,1,2 Черняк С.А.,1 Кустов А.Л.,1 Усольцева Н.В.2

Аспирант, 4 год обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Ивановский государственный университет, Иваново, Россия
E-mail: stolbovdn@gmail.com

Углеродные наноматериалы (УНМ) активно изучаются в каталитических процессах, одним из которых является производство пропилена. Основным методом получения пропилена является дегидрирование пропана, но этот процесс имеет ряд недостатков. Альтернативой этому процессу является окислительное дегидрирование пропана (ОДП) в присутствии различных окислителей, таких как O2, NO2 и CO2 [1].

Данная работа посвящена исследованию хромовых и галлиевых катализаторов процесса ОДП, которые нанесены на углеродные нанотрубки (УНТ) и малослойные графитовые фрагменты (МГФ). Выбранные носители обладают химической инертностью, высокой теплопроводностью, что делает их оптимальными кандидатами для гетерогенного катализа. Для повышения активности и внесения дополнительной стабилизации металлических частиц поверхность УНТ и МГФ функционализируют путем окисления или легирования атомами азота. Внедрение гетероатомов в структуру УНМ изменяет ее электронные свойства и создает дополнительные дефекты [2].

УНТ и МГФ были синтезированы каталитическим разложением или темплатным пиролизом гексана и ацетонитрила соответственно. Окисление проводили кипячением в концентрированном растворе азотной кислоты. Синтез катализаторов осуществлялся путем их пропитки раствором нитрата хрома или галлия с последующим отжигом при 300 °С. Каталитические испытания проводили при атмосферном давлении и диапазоне температур 500-750 °С в проточной каталитической установке.

Установлено, что конверсия всех каталитических систем увеличивается с температурой, а максимальные значения имеют катализаторы на О-УНТ и МГФ. На рис. 1 представлена ​​микрофотография высокого разрешения катализаторов на основе О-УНТ и МГФ, на которой видно, что частицы металла имеет малый размер (менее 2 нм) и равномерно распределены на поверхности.

Рис. 1. Микрофотографии ПЭМ катализаторов на МГФ (А) и О-УНТ (B)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90043.

Литература

1. Tedeeva M.A., Kustov A.L., Pribytkov P.V., Kapustin G.I., Leonov A.V., Tkachenko O.P., Tursunov O.B., Evdokimenko N.D., Kustov L.M. Dehydrogenation of propane in the presence of CO2 on GaOx/SiO2 catalyst: Influence of the texture characteristics of the support // Fuel 2022. Vol. 313. P. 122698.

2. Z.-P. Hu, C. Chen, J.-T Ren, Z.-Y. Yuan // Applied Catalysis A: General 2018. Vol. 559  P.85