Методы управления морфологией, активностью и стабильностью Pt/C катализаторов

Паперж К.О., Гутерман В.Е.

Аспирант, 1 год обучения

Южный федеральный университет,

химический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: kpaperzh@yandex.ru

Одними из важнейших компонентов топливных элементов с протонообменной мембранной являются катализаторы, которые обеспечивают реализацию токообразующих реакций на аноде окисления водорода и на катоде восстановления кислорода (РВК) [1]. Они представляют из себя наночастицы (НЧ) платины и/или ее сплавов, нанесенные на поверхность углеродного носителя.  Размер, форма и распределение по поверхности подложки металлических частиц влияют на функциональные характеристики катализаторов (площадь электрохимически активной поверхности (ЭХАП), активность в электрохимических реакциях и стабильность) [1]. Поэтому разработка новых методов получения платиноуглеродных катализаторов с возможностью управления их структурой и ее исследования является актуальной задачей. В ходе синтеза на процессы нуклеации/роста НЧ платины влияют температура, рН, облучение среды и продолжительность действия этих факторов. Ультрафиолетовое излучение способно активировать дополнительные центры сорбции/нуклеации наночастиц платины на поверхности частиц носителя [2], а СО может выступать в роли пассиватора в процессе роста наночастиц платины, оба фактора способны влиять на размер наночастиц платины, их размерное и пространственное распределения [3].

Жидкофазным методом синтеза с использованием в качестве восстановителя формальдегида без, под УФ облучением и в атмосфере СО были получены материалы с  массовой долей платины около 20 % и средним размером наночастиц от 2.4 до 2.0 нм. Коммерческий Pt/C катализатор HiSPEC3000 использовали в качестве образца сравнения. Оба дополнительных воздействия приводят к уменьшению среднего размера частиц и, как следствие, к повышению функциональных характеристик. Наиболее активный катализатор обладает ЭХАП более 120 м2/г(Pt) и активностью в РВК около 430 А/г(Pt), что практически в 2 раза превышает параметры Pt/C коммерческого HiSPEC3000.  После ускоренного стресс-тестирования синтезированные материалы под УФ и в СО характеризуются большей масс-активностью в РВК, превышающей таковые параметры Pt/C образца, полученного без дополнительного воздействия, и коммерческого аналога на 40 %, что указывает на их более высокую устойчивость к деградации и перспективность для использования в топливных элементах с протонообменной мембраной.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности № 0852-2020-0019.

Литература

1. Katsounaros I., Cherevko S., Zeradjanin A.R., Mayrhofer K.J.J.: Oxygen Electrochemistry as a Cornerstone for Sustainable Energy Conversion // Angew. Chem. Int. Ed., 2014. Vol. 53. P. 102-121.

2. Paperzh K., Alekseenko A., Safronenko O., Nikulin A., Pankov I., Guterman V. UV radiation effect on the microstructure and performance of electrocatalysts based on small Pt nanoparticles synthesized in the liquid phase // Colloids Interface Sci. Commun.  2021. Vol. 45. № 100517.

3. Alekseenko A.A., Ashihina E.A., Shpanko S.P., Safronenko O.I., Guterman V.E.: Application of CO Atmosphere in the Liquid Phase Synthesis as a Universal Way to Control the Microstructure and Electrochemical Performance of Pt/C Electrocatalysts // Appl. Catal., B: Environmental. 2018. Vol. 226. P. 608-615.