Изучение влияния структурных особенностей Zr-МОКП UiO-66 на каталитическую активность в жидкофазном окислении тиоэфиров водным пероксидом водорода

Ларионов Кирилл Павлович 1, 2, Евтушок Василий Юрьевич 1, 2

Студент, 4 курс специалитета

1Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

2Институт катализа имени Г.К. Борескова, Новосибирск, Россия

E–mail: k.larionov@g.nsu.ru

Металл-органические координационные полимеры (МОКП) – это класс пористых кристаллических соединений, характеризующихся высокой площадью поверхности, что предполагает их широкое применение для хранения и разделения газов [1]. Наличие металлических центров в структуре так же делает МОКП перспективными материалами для каталитических превращений, в том числе реакций селективного окисления [1]. Для МОКП семейства UiO (UiO-66, UiO-67 и др.) показано, что их стабильность, площадь поверхности, пористость, адсорбционные и каталитические свойства связаны с количеством дефектов в структуре [2]. Кроме того, на дефектных позициях в структуре МОКП могут образовываться кислотные и основные центры, влияющие на каталитические свойства [3].

В данной работе мы показали, что в реакции окисления метилфенилсульфида 30% H2O2 в присутствии Zr-МОКП UiO-66 наблюдаются диффузионные ограничения, а также оценили размер частиц, при котором их вклад минимален. Мы продемонстрировали влияние общей дефектности, а также содержания основных центров в представленных образцах на каталитическую активность UiO-66 в окислении метилфенилсульфида. Основные центры были определены количественно с применением новой методики, основанной на жидкофазной адсорбции изомасляной кислоты из гексана. В комбинации с ЯМР-спектроскопией данный метод позволил показать природу основных центров в составе UiO-66.

Используемые в ходе работы методы позволили разделить влияния основных факторов (массоперенос, дефектность, кислотно-основные центры), определяющих каталитическую активность UiO-66, и тщательнее изучить природу каталитических центров UiO-66.

Литература

1. Functional Metal-Organic Frameworks: Gas Storage, Separation and Catalysis. Schröder, M., Ed.; Springer-Verlag: Berlin, 2010.

2. Taddei, M. When defects turn into virtues: The curious case of zirconium-based metal-organic frameworks. Coord. Chem. Rev. 2017, 343, 1–24.

3. C. Caratelli, J. Hajek, F.G. Cirujano, M. Waroquier, F.X. Llabrés i Xamena, V. Van Speybroeck, Nature of active sites on UiO-66 and beneficial influence of water in the catalysis of Fischer esterification, J. Catal., 352 (2017) 401–414.