Использование СВЧ-нагрева при каталитической изомеризации н-алканов

Макова А.С.1,2

Аспирант, 1 год обучения

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

институт экотехнологий и инжиниринга, Москва, Россия

2 Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

E–mail: ankamackova@yandex.ru

Изомеризация линейных н-алканов является эффективным способом повышения качества бензина и улучшения низкотемпературных свойств дизельного топлива и смазочных масел. Также изомеризация – это процесс для получения индивидуальных изо-алканов, используемых в дальнейшем как сырье для нефтехимического синтеза [1].

Новизна данной работы заключается в использовании СВЧ-нагрева в процессе изомеризации.

В последнее время значительное внимание уделяется исследованию действия волн СВЧ-диапазона на вещество, в частности влияния СВЧ-нагрева на протекание каталитических реакций. Применение СВЧ-воздействия на гетерогенные катализаторы в процессе их приготовления позволяют в ряде случаев получить катализаторы с более равномерным распределением частиц, ускорить процесс приготовления катализаторов, осуществить равномерный прогрев объемной фазы катализатора. В случае катализаторов, состоящих из нескольких фаз, замена традиционного нагрева СВЧ-обработкой может способствовать предпочтительному образованию отдельных фаз. Варьирование частот излучения в ряде случаев позволяет получить катализаторы с заданной дисперсностью. При применении СВЧ-активации в каталитическом процессе в большинстве случаев наблюдается снижение температуры начала реакции, повышение активности и/или селективности, а также изменение состава продуктов реакции [2].

Катализаторы изомеризации являются бифункциональными: на металлических активных центрах протекают реакции дегидрирования/гидрирования, на кислотных центрах – изомеризация углеродного скелета. В текущей работе были получены и испытаны катализаторы, хорошо зарекомендовавшие себя в процессе изомеризации – сульфатированный оксид циркония на угле (получен методом соосаждения), фосфорно-вольфрамовая гетерополикислота на угле (получен методом пропитки по влагоемкости). Уголь использовали как носитель, который хорошо поглощает СВЧ-излучение.

Реакцию проводили на проточной СВЧ-установке. В качестве сырья использовали н-гексан.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (грант 075-15-2021-591).

Литература

1. Liu N., Ma Z., Wang S., Shi L., Hu X., Meng X. Palladium-doped sulfated zirconia: Deactivation behavior in isomerization of n-hexane // Fuel. 2020. V. 262. P. 116566.

2. Кустов Л.М., Синев И.М. СВЧ-активация катализаторов и каталитических процессов // Russian Journal of Physical Chemistry A. 2010. Т. 84. № 10. С. 1676-1694.