Палладиевые катализаторы дегидрирования на основе аэрогельных MgO и Al2O3

Шивцов Д.М.,1 Степаненко С.А.,2 Веселов Г.Б.2,3

Студент, 3 курс бакалавриата

1Новосибирский государственный технический университет, механико-технологический факультет, Новосибирск, Россия

2Институт катализа имени Г.К. Борескова, Новосибирск, Россия

3Новосибирский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: gswfan@mail.ru

Одним из эффективных способов получения мезопористых оксидных носителей является аэрогельный метод, который заключается в золь-гель синтезе и последующем удалении растворителя из матрицы геля при его замене газообразной дисперсионной средой. Данный метод синтеза перспективен, так как позволяет получить носители с высокой удельной площадью поверхности, что улучшает каталитические характеристики образцов на их основе. В частности, для аэрогельных катализаторов V-Mg-O, показана высокая конверсия и селективность в процессе окислительного дегидрирования пропана [1]. В настоящей работе была исследована каталитическая активность палладиевых аэрогельных систем в процессе дегидрирования жидких органических носителей водорода, которые потенциально могут быть использованы в технологиях хранения и транспортировки водорода [2].

Носители Al2O3- и MgO-AP (aerogel preparation) были приготовлены методом гидролиза соответствующих алкоксидных солей, с последующей сушкой в сверхкритических условиях (265 °C и 80-90 атм) и прокалкой на воздухе при температуре 500 °C. Для синтеза палладиевых катализаторов на их основе использовали метод адсорбционного нанесения Pd2+ c последующим восстановлением в избытке NaBH4 при комнатной температуре. Каталитические системы были проанализированы физико-химическими методами: хемосорбция CO, ТПВ, БЭТ. Активность полученных систем тестировалась в процессе дегидрирования пергидрофеназина и сравнивалась с образцами, приготовленными на основе неаэрогельных носителей: MgO-CP (conventional preparation) и прокалённого при 500 °C коммерческого Al2O3 (PuralTM SB-1). Согласно анализу реакционных смесей методом газовой хроматографии (Agilent 7820a, колонка ZB-5) аэрогельные образцы обеспечивают более высокую конверсию пергидрофеназина и скорость выделения водорода.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проект АААА-А21-121011390054-1).

Литература

1. Vedyagin, A. A.; Mishakov, I. V.; Ilyina, E. V., A step forward in the preparation of

V-Mg-O catalysts for oxidative dehydrogenation of propane // J. Sol-Gel Sci. Technol. 2020. 97 (1). 117-125.

2. Niermann, M.; Beckendorff, A.; Kaltschmitt, M.; Bonhoff, K., Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) – Assessment based on chemical and economic properties // Int. J. Hydrog. Energy. 2019. 44 (13). 6631-6654.