Получение пенообразных нанокомпозитных порошков PrFeO3-TiO2 в условиях растворного горения и их фентоноподобная фотокаталитическая активность

Сероглазова А. С1,2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26

2Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая д. 26

e-mail: annaseroglazova@yandex.ru

С развитием производств, использующих красители и другие водорастворимые органические вещества, человечество столкнулось с рядом экологических проблем и проблем, связанных со здоровьем человека. Так, например, классические методы очистки водных сред не позволяют достичь полного разложения растворимых органических загрязнителей, поэтому возникла острая необходимость в разработке новых перспективных методов. Раннее для ортоферритов редкоземельных элементов была отмечена высокая фотокаталитическая активность под действием видимого света, в особенности для нанопорошков PrFeO3. Однако процессы обратной рекомбинации электрон-дырочных пар значительно ухудшают его фотоактивность.  В данной работе предлагается двухэтапный синтез PrFeO3 и улучшение его фотокаталитических свойств путем подавления процессов обратной рекомбинации при помощи создания гетеропереходной структуры с TiO2.

Результаты рентгенофазового анализа и Рамановской спектроскопии порошков PrFeO3-TiO2 показали наличие диоксида титана в виде ультрадисперсной фазы структурно близкой к анатазу. Морфология, удельная поверхность и пористая структура нанокомпозитов была охарактеризована методом сканирующей электронной микроскопии и адсорбционно-структурного анализа. Установлена их пенообразная, мезопористая структура. Площадь удельной поверхности и средний размер пор находятся в диапазоне 7,6-17,8 м2/г и 7,2-15,2 нм, соответственно, и меняются в зависимости от содержания TiO2. По результатам УФ-видимой спектроскопии диффузного отражения энергия запрещенной зоны PrFeO3 находится в диапазоне значений 2,11 эВ – 2,26 эВ.

Фотокаталитическая активность нанокомпозитов PrFeO3-TiO2 исследована в процессе фотофентоноподобной деградации метилового фиолетового под действием видимого света. Максимальная константа скорости реакции составляет 0,095 мин-1, что в десятки раз выше, чем для других аналогов на основе ортоферритов РЗЭ (Таблица 1).

Таблица 1.  Сравнение фотокаталитических характеристик нанокомпозита PrFeO3 с характеристиками других катализаторов на основе ортоферритов PЗЭ.

| № | Фотокатализатор | Метод синтеза | Ширина запрещенной зоны, эВ | Лампа | Загрязнитель | K, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EuFeO3 наночастицы | Золь-гель | 2.22 | Ксеноновая | Родамин В | 0.002 |
| 2 | YbFeO3 нанопорошок | Растворное горение | 2.05 | LED | Метиловый фиолетовый | 0.004 |
| 3 | PrFeO3-TiO2-5% нанокомпозит | Растворное горение | 2.22 | Ксеноновая | Метиловый фиолетовый | 0.095 |

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации МК-795.2021.1.3.