Закономерности каталитического действия Pd-Cu/MOx-Al2O3 (M=Mg, Ca, Sr и Ba) систем в превращении этанола в бутанол-1

Эзжеленко Дарья Игоревна

Аспирант 4 г/о

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ezzgelenko_darya@mail.ru

В данной работе были синтезированы биметаллические композиты Pd-Cu/MOx-Al2O3 (M=Mg, Ca, Sr и Ba) и Pd-Cu/Al2O3 и изучено влияние промотирования носителя металлами IIa группы на эффективность катализаторов конверсии этанола в бутанол-1, а также в эфиры – основной побочный продукт. Структура образцов изучена с помощью методов СЭМ, ПЭМ, ЭДА, ТПД-NH3. Активность композитов измерена в превращении этанола в бутанол-1 в стандартных условиях (275 ○С, 2 ч, 25 мл C2H5OH (сверхкритика), 2 г катализатора).

В ходе работы были изучены кинетические закономерности протекания реакции на полученных катализаторах. Установлено, что активность по бутанолу-1 всех систем оказалась практически одинаковой, однако, активность по эфирам, в сравнении с немодифицированным Pd-Cu/Al2O3 катализатором, уменьшилась в 14-20 раз. Отношения активностей по бутанолу-1 и по эфирам представлены на рис.1. Активность по эфирам коррелирует с данными по кислотности образцов и изменяется в ряду Pd-Cu/MgO-Al2O3 ˃ Pd-Cu/CaO-Al2O3 ˃ Pd-Cu/SrO-Al2O3 ˃ Pd-Cu/BaO-Al2O3. Было установлено, что при уменьшении кислотности систем уменьшается скорость образования эфиров.

Рис.1. Активность систем Pd-Cu/MOx-Al2O3 и Pd-Cu/Al2O3 в конверсии этанола в бутанол-1 и эфиры.

Данная корреляция обусловлена тем, что образование эфиров с высокой скоростью преимущественно идет на кислотных центрах Льюиса, таким образом, за счет снижения количества таких центров, селективность катализаторов по бутанолу-1 возросла при переходе от Pd-Cu/MgO-Al2O3 к Pd-Cu/BaO-Al2O3.

Наилучшие результаты достигнуты при использовании Pd-Cu/BaO-Al2O3 катализатора, селективность по бутанолу-1 составила 73% при 25% конверсии этанола. В дальнейшем для этого катализатора планируются тесты на стабильность в течение 100ч непрерывной работы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (Грант № 20-33-90011)