Газовая чувствительность нанокристаллического TiO2, легированного Cr(III)

Гребенкина А.А., Кривецкий В.В.

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nastya.greb@yandex.ru

С помощью полупроводниковых газовых сенсоров открываются возможности детектирования газов в следовых количествах, поэтому данное направление представляет интерес. Одним из представителей металлооксидных сенсорных материалов является диоксид титана с различными модифицирующими примесями. Преимущество TiO2 заключается в стабильности при высоких температурах [1]. Данная работа была посвящена газовой чувствительности TiO2, легированного высокими концентрациями Cr(III). Образцы были синтезированы методом распылительного пиролиза в пламени, позволяющим получить высокодисперсные материалы [2], и отожжены при температуре 500 °C в теч. 24 часов. Образцы были исследованы с помощью РФА, РФЛА, БЭТ; характеристики образцов приведены в таблице 1.

| Образец | Заявленное по расчетам содержание хрома в образце TiO2, ат. % | Реальное содержание хрома в образце, ат. % |  | Средний размер зерна анатаза, нм | Средний размер зерна рутила, нм | Удельная площадь поверхности, м2/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TiO2_0Cr | 0 | 0 | 0,16 | 22 | 31 | 40 |
| TiO2_10Cr | 10 | 13 | 0,51 | 16 | 16 | 46 |
| TiO2_20Cr | 20 | 23 | 0,90 | - | 15 | 50 |
| TiO2_40Cr | 40 | 37 | 1,00 | - | 14 | 66 |

Таблица 1. Характеристики материалов

При легировании увеличивается удельная площадь поверхности образца. Фазовый анализ позволил установить наличие анатаза и рутила, а также отсутствие фазы анатаза в образце TiO2_40Cr и наличие в нем неустановленной фазы, содержащей хром. Сенсорные измерения позволили выявить, что легирование Cr(III) существенно снижает электрическое сопротивление материала вследствие изменения типа проводимости на p-тип (рис. 1А). Сенсорные сигналы легированных образцов на H2, CO, H2S были малы и сравнимы с откликом чистого TiO2. Значительное увеличение отклика легированных образцов по сравнению с чистыми наблюдалось на ЛОС (ацетон и метанол) за счет изменения сорбционных и Red/Ox свойств поверхности (рис. 1Б, В).

Рис. 1. А Изменение знака сенсорного отклика по отношению к газам-восстановителям; 
Б, В Температурные зависимости сенсорного сигнала (20 ppm, отн. вл. 0 %)

Литература

1. Jianxin S., Nobuyuki Y., Junichi K., Tatsuo F. Platinum doped titania film oxygen sensor integrated with temperature compensating thermistor // Sens. Actuators B. 1997. Vol. 41. P. 131-136.

2. Andreev M., Platonov V., Filatova D. et al // Flame-Made La2O3-Based Nanocomposite CO2 Sensors as Perspective Part of GHG Monitoring System. Sensors. 2021. Vol. 21: 7297.