Смешанные (СF3,CF2)-производные фуллеренов: синтез, строение, электроноакцепторные свойства

Новик А. К.

Студент, 1 курса специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: arina.novik@gmail.com

Органическая фотовольтаика одна из наиболее прогрессивно развивающихся разделов науки. В последние несколько лет ведется активная научно-исследовательская работа по поиску как донорных, так и акцепторных материалов, перспективных для создания эффективных фотовольтаических устройств. Фуллерены и их производные, демонстрирующие высокое сродство к электрону и низкую энергию реорганизации в процессах переноса заряда являются одними из рекордсменов среди акцепторных материалов, используемых для создания полимерных солнечных батарей. Однако несмотря на это актуальной задачей остается разработка региоселективных методов функционализации фуллеренового каркаса, позволяющих тонко настраивать электронные свойства, улучшать растворимость и как следствие морфологию объемного гетероперехода.

В недавних работах [2,3] было показано, что при термолизе трифторацетата цезия в инертной атмосфере в присутствии фуллерена C60 могут быть синтезированы производные вида C60(CF3)H и C60(CF2)(CF3)H. Однако, механизм протекания этих реакций, а также строение и электронные свойства образующихся производных изучены не в полной мере. В связи с этим, целью данной работы стало детальное исследование реакции получения смешанных (СF3,CF2)-производных.

Производные C60(CF3)H и C60(CF2)(CF3)H (три изомера) были синтезированы, выделены при помощи полупрепаративной ВЭЖХ, а также спектрально и структурно охарактеризованы. Установлены временные закономерности протекания реакций, позволившие оптимизировать методики синтеза и увеличить выходы продуктов реакции. Строение ряда соединений впервые определено методом РСА благодаря сокристаллизации с октаэтилпорфирином никеля(II). Впервые исследованы электрохимические и оптические свойства синтезированных соединений, на основании полученных данных рассчитаны значения НВМО и ВЗМО.

Литература

- Brotsman, V. A. [1]	V.A. Brotsman, V.A. Ioutsi, A.V. Rybalchenko, V.P. Bogdanov, S.A. Sokolov, N.M. Belov, N.S. Lukonina, V.Yu. Markov, I.N. Ioffe, S.I. Troyanov, T.V. Magdesieva, V.A. Trukhanov, D.Yu. Paraschuk, A.A. Goryunkov, Alkylated [6,6]-open difluoromethanofullerenes C 60 (CF 2 )R 2 : Facile synthesis, electrochemical behavior and photovoltaic applications, Electrochimica Acta. 219 (2016) 130–142. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.09.106.

- [2]	V.P. Bogdanov, V.A. Dmitrieva, V.A. Ioutsi, N.M. Belov, A.A. Goryunkov, Alkali metal trifluoroacetates for the nucleophilic trifluoromethylation of fullerenes, Journal of Fluorine Chemistry. (2019) 109344. https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2019.109344.

- [3]	V.P. Bogdanov, V.A. Dmitrieva, A.V. Rybalchenko, T.S. Yankova, M.P. Kosaya, N.A. Romanova, N.M. Belov, N.E. Borisova, S.I. Troyanov, A.A. Goryunkov, Para ‐C 60 (CF 2 )(CF 3 )R: a family of chiral electron accepting compounds accessible through a facile one‐pot synthesis, Eur. J. Org. Chem. 2021 (2021) 5147–5150. https://doi.org/10.1002/ejoc.202101069.