Синтез и кристаллическая структура наноразмерного сульфида кадмия

Игнатов Е.В.1

Студент, 4  курс специалитета

1ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», институт химии и химико-фармацевтических технологий, Барнаул, Россия

E-mail: evgeniy.ignatov2000@yandex.ru

Известно, что уменьшение размеров частиц вещества до наноуровня вызывает изменение некоторых свойств системы, таких как оптические, магнитные, химические и некоторые другие [1]. Размерная зависимость и основные закономерности фотолюминесценции нанокристаллов сульфида кадмия CdS широко обсуждаются в литературе [2]. Однако особенности кристаллической структуры CdS в наноразмерном состоянии, вызванные нескомпенсированностью химических связей поверхностных атомов, изучены недостаточно, хотя имеют большое значение для практического применения данного полупроводника.

Крупнокристаллические фазы сульфида кадмия имеют структуру сфалерита и вюрцита [3]. Однако результаты некоторых работ говорят о том, что кристаллическая структура наноразмерного CdS не является простой смесью его крупнокристаллических фаз [4]. Такая особая кристаллическая структура характеризуется разупорядоченным чередованием атомных слоев и лишена трансляционной симметрии. Как правило, в подобных работах при исследовании наночастиц, полученных из водных растворов, не учитывается возможность протекания реакций гидролиза и образования аквакомплексов кадмия.

Наночастицы CdS были получены взаимодействием тригалогенацетатов кадмия с тиоацетамидом в неводной малополярной среде ацетонитрила и этилацетата. Дифрактограммы полученных образцов сульфида кадмия были зарегистрированы на дифрактометре XRD-6000 с использованием CuKα-излучения.  Размер полученных наночастиц оценивался по величине области когерентного рассеяния (ОКР), которая составила 5-10 нм.

Исследование профиля дифрактограмм полученных наноразмерных частиц CdS позволило выделить некоторые особенности: максимум интенсивности рефлексов на дифрактограмме находится на значении угла 2ϴ=26 о, менее интенсивные рефлексы находятся на углах 44 о и 52 о, что не соответствует дифракционным картинам крупнокристаллических фаз CdS.

Этот факт подтверждает образование у наноразмерного CdS особенной случайной плотнейшей упаковки, в которой нарушен обычный порядок чередования атомных слоев. Данная кристаллическая структура является особым свойством наночастиц CdS и может быть описана пространственной группой Р6. Можно предположить, что атомные слои в наноструктурированном сульфиде кадмия могут занимать любое из трех координатных положений с равной вероятностью 1/3.

Литература

1.De la Cruz Terrazas E.C., Ambrosio Lázaro R.C., Mota González M.L., Luque P.A., Castillo S.J., Carrillo-Castillo A. A simple method for the synthesis of CdS nanoparticles using a novel surfactant // Chalcogenide Letters.  2015. Vol. 12. № 4. P. 147–153.

2.Васильев Р.Б., Дирин Д.Н., Гаськов А.М. Коллоидные полупроводниковые нанокристаллы с пространственным разделением носителей заряда: рост и оптические свойства // Успехи химии. 2011. Т. 80. № 12. С. 1190–1210.

3.Smagin V.P., Davydov D.A., Unzhakova N.M., Biryukov A.A. Synthesis and Spectral Properties of Colloidal Solutions of Metal Sulfides // Russ. J. Inorgan. Chem. 2015. Vol. 60. № 12. Р. 1588–1593.

4.Ворох А.С., Ремпель А.А. Атомная структура наночастиц сульфида кадмия // Физика твердого тела. 2007. Т. 49. № 1. С. 143-148.