Исследование электрохимических свойств натрий-ванадий-марганцевых фосфатов переходных металлов и натрия со структурой NASICON

Дьяконов А.К., Захаркин М.В.

Студент, 3 курс специалитета

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: andrdyakonov2001@yandex.ru

Экономические и экологические проблемы современности побуждают к развитию пост-литиевых аккумуляторов. Одной из наиболее перспективных альтернатив литий-ионным системам являются натрий-ионные за счёт более низкой стоимости и возможности локализации цепочки поставок компонентов

Среди катодных материалов важную роль играет семейство NASICON (NA-Super-Ion-CONductor) с общей формулой , где  – 3d металлы,. Наиболее известны соединения  (NMVP) и  (NVP) (Рис.1) [1], из которых в диапазоне потенциалов 2.5-3.8 отн. Na/Na+ можно электрохимически извлечь 2 катиона Na+, что соответствует теоретической ёмкости соединений 111  и 118 . Однако для NMVP возможна деинтеркаляция третьего иона при изменении верхнего предела потенциалов с 3.8 до 4.5 В, что повышает их теоретическую  емкость до 167 ., но вызывает быстрое падение разрядной ёмкости при последующих циклах заряда-разряда.

Более того, значительные перспективы открываются для соединений, в которых часть ванадия замещена на хром[2], ввиду более высокого рабочего напряжения в сравнении с NMVP.

Данная работа посвящена систематическому изучению фосфатов натрия-ванадия-марганца-хрома со структурой NASICON, а также способа увеличения их циклической стабильности

Рис. 1 Дифрактограмма

Работа выполнена при поддержке РНФ (Грант № 17-73-30006-П).

Литература

1.	Soundharrajan V. et al. The advent of manganese-substituted sodium vanadium phosphate-based cathodes for sodium-ion batteries and their current progress: a focused review // J. Mater. Chem. A. The Royal Society of Chemistry, 2022. Vol. 10, № 3. P. 1022–1046.

2.	Klee R., Lavela P., Tirado J.L. Effect of the Mn/V ratio to optimize the kinetic properties of Na3+xMnxV1-xCr(PO4)3 positive electrode for sodium-ion batteries // Electrochim. Acta. Pergamon, 2021. Vol. 375. P. 137982.

3.	Buryak N.S. et al. High-voltage structural evolution and its kinetic consequences for the Na4MnV(PO4)3 sodium-ion battery cathode material // J. Power Sources. Elsevier, 2022. Vol. 518. P. 230769.