Синтез и исследование полиядерных комплексов РЗЭ и Ni с орнитином и их применение в разделении РЗЭ

Коркунова Е.А.1, Саварец А.Р.1,2, Логвиненко Ю.В.1, Новикова Е.А.1, ДолженкоВ.Д.1,2

Студент, 1 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2 Институт органической химии имени Н.Д.Зелинского РАН, Москва, Россия

E–mail: lingo03@mail.ru

Разработка способов разделения редкоземельных элементов (РЗЭ) является актуальной научной задачей так как эти эелементы имеют широкую сферу применения благодаря уникальным магнитным и люминесцентным свойствам. Из-за близких химических свойств лантанидов в одинаковых степенях окисления возникают сложности их разделения простыми химическими методами. Существующие на сегодняшний день методы разделения лантанидов основаны на многократном повторении процессов экстракции или ионного обмена и предполагают использование дорогих, химически неэффективных и неэкологичных соединений. [1]. В качестве альтернативы можно предложить использование жесткого каркаса с полостью заданного размера, для селективного извлечения ионов лантанидов. Ранее показано, что полиметаллические каркасы [M{Ni(А)2}6]3+ (где А – Gly, Ala, M – лантаниды и лантан) отвечают заданным требованиям жесткости [2].

В работе синтезированы новые катионные комплексы состава [M{Ni(Or)2}6]3+, где Or – L-орнитин, M – лантаноиды. Методом ЭСП изомолярных растворов изучено изменение устойчивости катионного комплекса в растворе в ряду М. Комплексы [M{Ni(Or)2}6]3+ выделены из раствора в виде солей с небольшими неорганическими анионами NO3–, ClO4–, PF6-, BF4, Cl–, I–. Полученные соединения охарактеризованы методами РФА, ИК, ДТА, ICP-MS. Изучено влияние природы растворителя на синтез комплексов [M{Ni(А)2}6]3+. Показана возможность применения данных комплексов для разделения РЗЭ

Литература

- Wang L. et al. Recovery of rare earths from wet-process phosphoric acid //Hydrometallurgy. – 2010. – Т. 101. – №. 1-2. – С. 41-47.

- Bezzubov S. I. et al. l-Alanine/nickel-induced size sorting of lanthanide (III) ions in 4f–4f′ heterometallic complexes //Crystal Growth & Design. – 2017. – Т. 17. – №. 3. – С. 1166-1172.

# Text boxes

L-орнитин

Структура [M{Ni(A)2}6]3+