Циклометаллированные комплексы иридия(III) c галогенсодержащими 
N-бензилбензимидазолами: синтез, строение и свойства

Смирнов Д.Е.1,2, Жарова А.О.1,2, Беззубов С.И.1

Студент, 5 курс специалитета

1Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН,

Лаборатория кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: danza4077@gmail.com

Циклометаллированные комплексы иридия(III) могут быть рассмотрены как потенциальная замена комплексам рутения(II) в качестве фотосенсибилизатора в солнечных элементах Гретцеля. На данный момент, основными проблемами внедрения этих комплексов является недостаточное светопоглощение в видимой области спектра и высокие окислительно-восстановительные потенциалы.

Ранее в нашей лаборатории были исследованы комплексы, содержащие в качестве циклометаллированных (С^N) лигандов 2-арил-1-фенилбензимидазолы. При этом модификации подвергался только циклометаллированный фрагмент бензимидазола. Заменяя C^N лиганды на 2-арил-1-бензилбензимидазолы, появляется возможность варьировать заместители как в бензимидазольном, так и в циклометаллированном фрагменте, что позволяет расширить уже существующие гипотезы о влиянии заместителей на свойства комплексов. В данной работе была проведена модификация лигандов путем введения атомов галогенов в бензимидазольный фрагмент с целью изучить влияние электрон-акцепторных заместителей в лигандах на итоговые свойства комплексов. В качестве дополнительного (N^N) лиганда был выбран 4,4′-дикарбокси-2,2′-бипиридин, который оказался одним из наиболее оптимальным для рутениевых аналогов.

Практическая часть выполнялась в 4 этапа. Сначала в 2 стадии были синтезированы и охарактеризованы 1H и 13С ЯМР-спектроскопией С^N лиганды. После этого, из хлорида иридия(III) были получены димерные нейтральные комплексы [Ir(С^N)2Cl]2 из которых были синтезированы циклометаллированные комплексы иридия [Ir(С^N)2(N^N)]+.

Полученные комплексы были охарактеризованы 1H ЯМР, масс-спектроскопией высокого разрешения, ЦВА, ЭСП, люминесцентной спектроскопией. Для всех целевых комплексов были получены монокристаллы, изученные при помощи рентгеноструктурного анализа.

Рис. 1. Комплексы, исследованные в работе.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
проект № 22-23-01171