Синтез, изучение структурных особенностей, оптических и электрохимических свойства циклометаллированных комплексов иридия (III) с бензимидазолами и ß-дикетонами

Мещерякова Е.А.1,2, Татарин С.В.1,2 Беззубов С.И.2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: elizaveta.meshcheriakova@chemistry.msu.ru

В настоящее время циклометаллированные комплексы иридия (III) представляются эффективными фотосенсибилизаторами в солнечных элементах, однако недостаточные молярные коэффициенты поглощения в видимой части электромагнитного спектра остаются главной проблемой, препятствующей их активному применению. Ранее в нашей лаборатории были изучены циклометаллированные комплексы иридия (III) c 2-арил-1-фенилбензимидазолами и несимметричным ароматическим ß-дикетоном, показана возможность их практического применения в качестве фотосенсибилизирующих красителей [1].

В данной работе изучается влияние различных модификаций бензимидазолов и ß-дикетонов на оптические и электрохимические свойства соответствующих комплексов. Расширение библиотеки используемых лигандов позволит углубить существующие представления о влиянии структуры циклометаллированных и вспомогательных лигандов на свойства комплексов и выявить факторы, обеспечивающие требуемое поглощение в видимой области спектра.

Целевые соединения охарактеризованы совокупностью физико-химических методов (1Н ЯМР, масс-спектроскопия высокого разрешения, ЦВА, ЭСП, люминесцентная спектроскопия), для некоторых проведен анализ полученных кристаллов с помощью РСА.

Рис. 1. Комплексы, синтезированные в данной работе

[1] 	Bezzubov S.I. et al. Aromatic β‐Diketone as a Novel Anchoring Ligand in Iridium(III) Complexes for Dye‐Sensitized Solar Cells // Eur. J. Inorg. Chem. 2020. Vol. 2020, № 34. P. 3277–3286.