Рост кристаллов и изучение предела вхождения примесных элементов в пентландиты

Ларчева Е.И.1, Чареев Д.А.1,2

Студент, 3 курс бакалавриата

1 Университет «Дубна», факультет естественных и инженерных наук, Дубна, Россия

2 Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: larchevaekaterina@mail.ru

Сульфидные минералы пентландиты ((Ni,Fe)9S8, (Ni,Fe,Co)9S8 )) встречаются в месторождениях медно-никелевых сульфидных руд [1]. Пентландиты являются типичными концентраторами металлов платиновой группы (ЭПГ), так как в состав входит целый ряд редких и рассеянных элементов, которые не образуют самостоятельных минералов и могут быть получены лишь при переработке сульфидных руд [2].  Состав этих минералов связан с условиями их образования, поэтому это может быть в дальнейшем использовано для определения физико-химических параметров рудообразования и приделов вхождения ЭГП.

Смешанные сульфиды железа, легированные платиной и палладием были синтезированы методом газового транспорта при температуре ~550°. Химический состав полученных кристаллов был определен на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ). Концентрации примесных компонентов и их распределение в образцах были определены комбинацией методов масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией проб и рентгеноспектральным микроанализом [3].

С помощью метода газового транспорта возможен перенос ЭПГ и образование кристаллов пентландитов. По полученным данным были изучены пределы вхождения платины и палладия в кристаллы сульфидов. Показано, что максимальное вхождение палладия составляет 0.004 мас. % и платины 1.05 мас. %. при температуре ~550°. Так же возможно содержание родия в структуре пентландитов в количестве 0.2 мас. %.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (Грант 20-35-70049 Стабильность) и Гранта Президента РФ (НШ-2394.2022.1.5).

Литература

1. Музафаров В. Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей. – Рипол Классик, 1979.

2. Суриков В. Т., Музгин В. Н. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой на Урале //Аналитика и контроль. 2005.№ 1. – 2005. – С. 16-32.

3. Светов С. А. и др. Прецизионный (ICP-MS, LA-ICP-MS) анализ состава горных пород и минералов: методика и оценка точности результатов на примере раннедокембрийских мафитовых комплексов //Труды Карельского научного центра Российской академии наук. – 2015. – №. 7. – С. 54-73.