Синтез композитов на основе слоистых двойных гидроксидов Cr3+ - Mg2+ и гиалуроновой кислоты: термическая устойчивость и каталитические свойства.

Куликова П.С., Николаев А.А., Годзишевская А.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российского университета дружбы народов, Москва, Россия

E-mail: polly1608novikova@gmail.com

Слоистые двойные гидроксиды (СДГ) представляют интересную область исследования для современной науки. Свойства данных соединений напрямую зависят от входящих в состав катионов металлов [1]. Наименее изученными являются композиты, в состав которых введены полимеры, придающие качественно новые структурно-механические свойства данным веществам и существенно расширяющие область применения таких химических структур [2].

В рамках исследования свойств СДГ были синтезированы композиты на основе СДГ Cr3+ - Mg2+ и гиалуроновой кислоты, а также исследована их термическая устойчивость и каталитическая активность.

Полученные вещества тёмно-синего цвета, хорошо растворимы в растворе соляной кислоты, труднорастворимы в воде, спирте и ацетоне.

Идентификация полученных соединений была проведена методами химического, рентгенофазового и рентгеноспектрального анализа, которые достоверно доказали количественные соотношения катионов металлов в СДГ.

Результаты термогравиметрического анализа показали термическую устойчивость полученных композитов при температурах до 350 ˚С. Повышение температуры приводит к выгоранию органической составляющей и разрушению композита.

Каталитическая активность была апробирована на реакции Чана Лама. Однако в результате эксперимента было установлено, что композиты на основе CДГ Cr3+- Mg2+ и гиалуроновой кислоты не проявляют каталитических свойств в данной реакции. В настоящее время изучается использование полученных композитов в качестве катализаторов реакции селективного окисления сульфидов [3].

Литература

- Giannelis E. P., Krishnamoorti R., Manias E. Polymer-Silicate Nanocomposites: Model Systems for Confined Polymers and Polymer Brushes // Advances in Polymer Science. – 1999. –V. 139. - P.107-147.

- Серцова, А. А., Субчева, Е. Н., & Юртов, Е. В. (2015). Синтез и исследование формирования структуры слоистых двойных гидроксидов на основе Mg, Zn, Cu и Al. Журнал Неорганической Химии, 60(1), 26–35.

- A. R. Supale, G. S. Gokavi (2008). Chromium (III) Catalyzed Selective Oxidation of Sulfides to Sulfoxides Using 30% H2O2. Catalysis Letters, Catal Lett (2008) 124:284–287.