Термогравиметрическое исследование комплексонов, производных L-аспарагиновой кислоты

Рудометова А.С.

Студентка 4 курса, специалитета

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E-mail: 0188084@mail.ru

Комплексон на основе аспарагиновой кислоты, в частности, L-N-(карбоксиметил) аспарагиновая кислота (L-КМАК, H3X), как один из оптических изомеров [1], обладает способностью подвергаться быстрой биодеградации на безвредные для живой природы компоненты и является экологически безопасным.

Созданный комплексон может использоваться в качестве средства доставки биологически активных ионов металлов, таких как Ni2+, Cu2+ и Zn2+, различных генных конструкций в клетки живого организма [2].

Для осуществления синтеза и изучения поведения таких соединений актуальным является исследование кинетических характеристик превращения комплексонов и их комплексонатов металлов, особенно в тех случаях, когда осуществляется твёрдофазное превращение этих соединений при повышении температуры.

В работе представлены результаты изучения влияния центральных ионов никеля, меди и цинка на термические характеристики их комплексов.

Логарифмы констант устойчивости комплексонатов металлов с L-КМАК были рассчитаны с помощью программы «New DALSFEK».

Термогравиметрическое исследование всех комплексонатов проведено на дифференциальном сканирующем калориметре STA 449F фирмы «NETZSCH».

Идентификация состава синтезированных твердых протонированных комплексонатов металлов была осуществлена методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном спектрометре «Квант-Z.ЭТА-1».

По наблюдаемым экзо- и эндотермическим эффектам удалось определить стадии дегидратации (эндотермический эффект) и разложения (экзотермический эффект) (таблица 1).

Таблица 1. Термическая устойчивость комплексонатов металлов с L-КМАК

| Комплексонат | Дегидратация, ºС | Разложение органической составляющей, ºС |
| --- | --- | --- |
| NiHX(2H2O | 150 | 360 |
| CuHX(H2O | 120 | 265 |
| ZnHX(H2O | 145 | 345 |

В результате эксперимента установлено, что термическая устойчивость комплексов Ni2+, Cu2+ и Zn2+ с оптическим изомером L-КМАК имеет обратно пропорциональную зависимость от ионного радиуса металла-комплексообразователя.

Анализ термограмм изученных комплексов показал, что отщепление воды на первой стадии термического воздействия и разрушение лиганда на второй стадии происходит при более высокой температуре у комплексов, образованных металлами с меньшим ионным радиусом.

Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н., профессору Никольскому В.М. за помощь в подготовке тезисов и доклада.

Литература

- Loginova E.S., Nikol’skii V. M. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2017. V. 11. No. 4. P. 708; DOI: 10.1134/S1990793117040200

- Biberina E.S., Nikol’skii V. M., Feofanova M.A. // Russ. Chem. Bull. 2020. V. 69. No. 10. P. 1916; https://doi.org/10.1007/s11172-020-2978-71