Изоморфизм и изоморфное замещение на примере органических кристаллогидратов содержащих H2O2/H2O и N2H4/H2O

Навасардян М.А.

Научный сотрудник

Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: navasardyan@igic.ras.ru

Структура гидразиносольвата 18-краун-6 эфира C12H24O6•2N2H4 (1), изоморфного тетрагидрату 18-краун-6 эфира (2), состоит из одной молекулы эфирного коформера и двух кристаллографически независимых молекул гидразина.

Рис. 1. Независимая часть элементарной ячейки структуры 1 (слева) и взаимное расположение молекул в структурах 1 (снизу) и 2 (сверху, атомные координаты взяты из REGRAW01 [1]). Вид вдоль оси с. Водородные связи между молекулами воды показаны открытыми линиями; другие обозначены штриховыми линиями (посередине). Справа независимая область элементарной ячейки структуры 4. Максимальная электронная плотность Δρ = 0.50 e/Å3 в области катиона. Молекула примесной воды изображена открытыми линиями.

Обе молекулы гидразина образуют четыре водородные связи: четыре донорных для N(1)N(2) и три донорных и одна акцепторная для N(3)N(4). На сегодняшний день из известных структур гидразиносольватов максимально возможное количество водородных связей, образуемых молекулой гидразина N2H4 (четыре донорных и две акцепторных), наблюдалось в структурах аддуктов метанола и этанола 4MeOH•N2H4 и 2EtOH•N2H4 [2,3].

Обнаруженный необычный изоморфизм между гидразиносольватом 1 и соответствующим ему кристаллогидратом 2 является первым примером, хотя аналогичный изоморфизм пероксосольватов/гидратов хорошо известен.

Впервые удалось получить и структурно охарактеризовать две очень нестабильные структуры гидразиносольватов ацетата тетрабутиламмония (n-Bu)N+OAc–•N2H4 (3) и его аналога гидрата ацетата тетрабутиламмония (n-Bu)N+OAc–•0.9(N2H4)•0.1(H2O) (4), в котором наблюдается изоморфное замещение гидразина водой [4].

Автор выражает благодарности научному руководителю зав.лаб., к.х.н. Чуракову А.В. и РФФИ (грант № 20-03-00449).

Литература

1. Pustovgar E.A. et al. Structure and properties of congruent melting 18-crown-6 crystalline hydrates // Thermochim. Acta. Elsevier B.V., 2010. Vol. 510, № 1–2. P. 154–159.

2. Nonappa et al. Cyclic dipeptides: catalyst/promoter-free, rapid and environmentally benign cyclization of free amino acids // Green Chem. 2011. Vol. 13, № 5. P. 1203.

3. Liminga R. et al. Hydrogen Bond Studies. 22. The Crystal Structure of Hydrazine Tetramethanol, N2H4.4CH3OH. // Acta Chem. Scand. 1967. Vol. 21. P. 2669–2678.

4. Navasardyan M.A., Kuz’mina L.G., Churakov A. V. Unusual isomorphism in crystals of organic solvates with hydrazine and water // CrystEngComm. Royal Society of Chemistry, 2019. Vol. 21, № 38. P. 5693–5698.