Спин-переменная калийная соль хелата Fe(III) с тиосемикарбазоном 5-хлорсалицилового альдегида: синтез и свойства

Благов М.А.,1,2 Спицына Н.Г.2

Аспирант 3 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия

E-mail: max-blagov@mail.ru

В начале 1970-х годов научная группа под руководством В.В. Зеленцова обнаружила, что координационные соединения Fe(III) (d5) c тиосемикарбазонами замещенных о-оксибензальдегидов проявляют аномальные магнитные свойства, выражающиеся в скачке температурной зависимости эффективного магнитного момента от величины, соответствующего низкоспиновому состоянию (2Т, НС, S=1/2), до значения, соответствующего высокоспиновому состоянию (6А, ВС, S=5/2). С этого времени данный класс соединений хорошо зарекомендовал себя в качестве спин-переменных соединений и привлекает интерес исследователей, поскольку возможность управления спиновым состоянием иона металла открывает широкие горизонты их практического применения в качестве материалов для современной электронной техники (сенсоры, дисплеи, магнитные переключатели), стремящейся к миниатюризации и быстродействию [1].

Рис. 1. Схема синтеза соли K[FeIII(5Cl-thsa)2] (1) (слева) и термохромизм порошка 1 при охлаждении до температуры жидкого азота и отогреве до комнатной температуры (справа)

В настоящей работе обсуждаются синтез и особенности свойств 2D спин-переменной соли K[FeIII(5Cl-thsa)2] (1) (5Cl-thsa = тиосемикарбазон 5-хлорсалицилового альдегида) (рис. 1). Соединение 1 показывает трехступенчатый завершенный спиновый переход в диапазоне температур 2-440 К с температурой полуперехода (γ(ВС)=50 %) T1/2=230 К и гистерезисом 6 К. Для II-ой ступени перехода увеличение доли ВС фракции на 57 % не приводит к ожидаемому удлинению связей координационного октаэдра Fe(III). Переход из НС в ВС состояние сопровождается выраженным темохромизмом (рис. 1) и понижением симметрии пространственной группы от орторомбической (Pbcn) до моноклинной (P21/n) сингонии для III-ей ступени перехода. На основании расчетов в квантово-химическом программном пакете Gaussian 09 c использованием теории функционала плотности установлены особенности электронного строения для хелатов Fe(III) c тиосемикарбазонами о-оксибензальдегидов и проведен анализ 8 функционалов на предмет корректности предсказания возможности спинового перехода [1].

Работа выполнена в рамках Государственного задания, регистрационный номер № АААА-А19-119092390079-8 с использованием приборной базы и вычислительного Центра Коллективного Пользования ИПХФ РАН.

Литература

1. Spitsyna N.G., Blagov M.A., Lazarenko V.A., Svetogorov R.D., Zubavichus Y.V., Zorina L.V., Maximova O., Yaroslavtsev S.A., Rusakov V.S., Raganyan G.V., Yagubskii E.B., Vasiliev A.N. Peculiar spin crossover behavior in the 2D polymer K[FeIII(5Cl-thsa)2] // Inorganic Chemistry. 2021. Vol. 60. No. 23.  P. 17462-17479.