Дизайн металл-содержащих каталитических систем на основе замещенных диэтилентриаминов для синтеза новых сополимеров лактида с замещенными триметиленкарбонатами

Агаева М.У.1,2

Аспирант,4 год обучения

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: milaneagayeva@gmail.com

Среди биоразлагаемых синтетических полимеров особенно хорошо изучены алифатические полиэфиры, которые широко используются в самых разных областях: от упаковки до скаффолдов для тканевой инженерии и наночастиц для доставки лекарств. Наибольшее внимание среди данных соединений уделяется полилактиду, как одному из наиболее доступных полимеров, который, помимо всего прочего, может быть получен из возобновляемых источников. Однако, ряд характеристик гомополимера лактида нуждаются в улучшении, особенно для использования в медицине, в том числе ускорение биоразлагаемости, улучшение механических характеристик, возможность химической модификации. Одним из наиболее удачных способов решения данной проблемы, на наш взгляд, является синтез сополимеров лактида, в которых сомономером являются замещенные триметиленкарбонаты. Наиболее часто встречающийся метод получения подобных сополимеров – это полимеризация с раскрытием цикла, которая протекает по механизму «координация-внедрение» под действием инициаторов, представляющих собой комплексы металлов. Следует отметить, что если в настоящее время для синтеза гомополимера лактида уже найдены эффективные инициаторы, то подбор инициатора для синтеза сополимеров представляет в каждом случае отдельную задачу.

Рис. 1. Сополимер лактида и триметилкарбоната (с функциональной группой)

Данная работа посвящена синтезу указанных функциональных сополимеров, а также разработке новых инициаторов сополимеризации на основе комплексов металлов. Целью данной работы является синтез триметилкарбонатов с различными функциональными группами (-Et, -СOOBn, NHBoc и др.), синтез новых N,N,N-лигандов (алкил/арил/арилалкил замещенных диэтилентриаминов) и комплексов Al, Sn, Zn, Ge на их основе, исследование сополимеризации L-лактида с замещенными триметиленкарбонатами в присутствии синтезированных комплексов и сравнение каталитических свойств синтезированных инициаторов с коммерческими (Et2Zn, Sn(Oct)2). В докладе отдельное внимание будет уделено разработке общего метода синтеза N-замещенных диэтилентриаминов, исследованию структуры полученных комплексов различными физико-химическими методами (в том числе 27Al, 119Sn ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, рентгеноструктурного анализа и т.д.), изучению корреляций «структура инициатора» – «свойства полимера» и «структура инициатора» – «активность инициатора в полимеризации».

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 20-13-00391).