Система NHPI/TiO2: синергизм гетерогенного и гомогенного фотокатализа для осуществления селективных радикальных процессов

Лопатьева Е.Р.,1 Крылов И.Б.,1 Терентьев А.О.1

Аспирант, 1 год обучения

1Интстутут органической химии имени Н.Д. Зелинского,

Москва, Россия

E–mail: elena.lopatyeva@gmail.com

В современном мире большое внимание уделяют «зеленым» технологиям в органическом синтезе. В их числе набирают популярность гетерогенный катализ и фотохимические методы. Одной из задач современного гетерогенного фотокатализа является решение проблемы эффективности катализатора. В разработанной нами системе NHPI/TiO2 эффективность катализа увеличивается за счет синергизма компонентов: на одну стадию генерации фталимд-N-оксильного радикала на поверхности TiO2 в объеме реакционной смеси зарождается радикальный цепной процесс [1]. Другой чертой системы NHPI/TiO2 является ее способность поглощения видимого света (450 нм).

Схема 1. Реакции, осуществимые в системе NHPI/TiO2: окисление, окислительное С-С и С-О сочетание

Система NHPI/TiO2 позволяет осуществлять широкий ряд селективных радикальных превращений: окисление алкиларенов до гидропероксидов, спиртов или карбонильных соединений; окислительное С–С и С–О сочетание. Наличие двух компонентов системы расширяет возможности настройки селективности: избыток N-гидроксифталимида позволяет получать продукты более мягкого окисления. Следует отметить, что эта работа открывает новый тип фотокатализа, совмещающий гетерогенный и органокатализ.

Работа ведется при финансовой поддержке гранта РНФ (грант 21-13-00205).

Литература

1. Krylov, I. B., Lopat’eva, E. R., Subbotina, I. R., Nikishin, G. I., Yu, B., Terent’ev, A. O. Chin. J. Catal. 2021, 42(10), 1700.