Синтез α-октил замещенного нафталоцианина цинка

Иванова М.М.1

Студент, 1 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mianovam00@mail.ru

2,3-Нафталоцианины – это аналоги фталоцианинов с расширенной π-системой. Расширение π-системы приводит к смещению максимума поглощения почти на 100 нм относительно фталоцианиновых аналогов. В связи с этим нафталоцианины рассматриваются как перспективные материалы для органической электроники, работающей в ближнем ИК диапазоне и ИК-меток. Дополнительное смещение поглощения в ближнюю ИК область может быть достигнуто путем введения заместителей в α-положения нафталинового цикла. Кроме того, это способствует улучшению растворимости данных соединений в органических растворителях.

В настоящей работе получен новый нафталоцианиновый комплекс, содержащий длинноцепочечные алкильные заместители в α-положениях. В качестве заместителей были выбраны октильные группы, которые вводились на стадии получения исходного 2,3-дицианонафталина. Соединение 2 получено по реакции Мицунобу, которая проводилась в тетрагидрофуране при 0оС в присутствии PPh3 и диизопропилазодикарбоксилат (DIAD). Полученный нитрил вводили в реакцию темплатного синтеза с ацетатом цинка в присутствии диазабициклоундецен (DBU) в качестве основания. Целевой комплекс 3 обладает максимумом поглощения в ближней ИК области при 834 нм. Если сравнивать с нафталоцианинами, полученными ранее на основе 6,7-дизамещенных 2,3-дицианонафталинов, то максимум поглощения смещен в ближнюю ИК область на 62 нм. Это обуславливает изменение окраски нового нафталоцианинового комплекса относительно описанных ранее от зеленой до оливковой.