Полимерные NHС-наночастицы на основе амфифильных имидазолиевых производных каликс[4]аренов с оксиэтилазидными/пропаргилными фрагментами

Богданов И.М.,1 Гарипова Р.И.,1 Бурилов В.А.,1 Миронова Д.А.,1 Володина А.А.,1  Султанова Э.Д.,1 Соловьева С.Е.,2 Антипин И.С.1,2

Студент, 4 курс специалитета

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
химический институт им. А.М. Бутлерова, Казань, Россия
2Институт органической и физической химии имени А.Е. Арбузова, Казань, Россия

E-mail: ilshat.bogdanov.2018@mail.ru

N-гетероциклические карбеновые лиганды (NHC), выделенные в стабильном виде около 30 лет назад, вызвали революцию в области современного металлокомплексного катализа. Сильные σ-донорные и слабые π-акцепторные свойства лигандов обуславливают образование четко структурированных термодинамически стабильных координационных соединений, и, следовательно, их широкое применение в создании новых эффективных каталитических систем.

Среди азотсодержащих гетероциклических карбенов большого внимания заслуживают полидентатные NHC, поскольку они обеспечивают высокую стабильность комплексов за счет хелатного эффекта, а также уникальный каркас в создании полиядерных гомо- и гетерометаллических координационных соединений [1]. Одним из таких вариантов являются полимерные N-гетероциклические карбены, получаемые путем сополимеризацией NHC-содержащего мономера либо фиксацией NHC-фрагментов на полимерном носителе.

Каликс[4]арены являются превосходными макроциклами для создания подобных полимерных систем благодаря возможности модификации верхнего и нижнего ободов и закрепления сразу нескольких функциональных фрагментов на единой молекулярной платформе. Наличие NHC-содержащих фрагментов с азидными и алкинильными группами на каликсареновой платформе позволяет получать методом клик-химии мицеллоподобные наночастицы, которые могут использоваться в органокатализе, металлокомплексном катализе, сорбции и т.д.

В данной работе получен полимерный NHC–носитель путем последовательной супрамолекулярной самосборки и катализируемой медью реакцией азид-алкинового циклоприсоединения на основе амфифильных имидазолиевых каликс[4]аренов с оксиэтилаздными/алкинильными фрагментами (схема 1). Было показано, что система из полимерного агрегата и ацетата палладия приводит к увеличению степени конверсии и селективности в модельной реакции кросс-сочетания Сузуки.

Схема 1. Получение полимерного NHC–носителя

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21–73–10062.

Литература

1. De S., Udvardy A., Czégéni C.E., Joó F. Poly-N-heterocyclic carbene complexes with applications in aqueous media // Coord. Chem. Rev. 2019. V. 400. P. 213038–213069.