Прививка функциональных производных 9,10-дифенилантрацена на различные матрицы для применения в биовизуализации и в системах с ап-конверсионной флуоресценцией

Хчоян А.Г. 1,2, Белова А.С. 2, Кононевич Ю.Н. 2, Музафаров А.М. 2,3

Студент, 3 курс специалитета

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

3Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: khchoyan.arevik@mail.ru

На сегодняшний день многочисленные люминесцентные материалы, а также  методы исследования, основанные на использовании флуоресцентных красителей, продолжают привлекать значительное внимание благодаря их широкому диапазону применений в областях науки и материаловедения.

Органические люминофоры на основе производных 9,10-дифенилантрацена (ДФА) находят применение в качестве органических светоизлучающих диодов (ОСИД), излучателей в электрохемилюминесценции, а также в фотокаталитических и биологических областях. Такой широкий круг применения обусловлен их оптическими свойствами: фотостабильностью, высокими квантовым выходом и коэффициентом экстинкции, а также интенсивной флуоресценцией.

В данной работе нами были получены функциональные производные 9,10-дифенилантрацена, содержащие карбоксильную и аллильную группы, которые были привиты на различные матрицы (Рис.2) для последующего использования в биовизуализации (а), а также в качестве систем с ап-конверсионной флуоресценцией (b).

Рис.1. а) Сенсор, содержащий производное 9,10-дифенилантрацена и BODIPY. b) Эмиттер на основе производного 9,10-дифенилантрацена и гексаметилтрисилоксана

Строение полученных соединений подтверждено данными 1H, 13C ЯМР-, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии (ESI). Для полученных соединений также были изучены фотофизические свойства в различных растворителях.

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (Грант № 18-73-10152)