Синтез новых донорно-акцепторных хромофоров, содержащих акцепторный никотинонитрильный фрагмент

Сизова Т.С., Зайцева И.И.

Студент, 4 курс бакалавриата

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,

химико-фармацевтический факультет, Чебоксары, Россия

E-mail:tanechka01@list.ru

Органические донорно-акцепторные хромофоры (DAC), представляющие собой π-связанные донорные (D) и акцепторные (A) фрагменты, привлекают значительное внимание ученых благодаря широкому спектру применения материалов на их основе в нелинейной оптике и фотовольтаике, при изготовлении устройств хранения данных, органических светодиодов и т.д. Акцепторы на основе цианоорганических соединений являются одними из наиболее многообещающих для применения в органических электронных устройствах [1]. В данной работе нами представлены результаты синтеза и исследования спектрально-люминесцентных свойств новых DAC с акцепторным 3,5-дицианопиридиновым фрагментом. В качестве базового соединения был использован впервые синтезированный нами 6-хлор-3,5-дицианопиридин 1, а далее путем замещения атома галогена синтезированы соединения 2-5 с различными заместителями в положение 6 (схема).

Схема 1. Синтез DAC с акцепторным 3,5-дицианопиридиновым фрагментом

При исследовании оптических свойств соединений 1-5 было обнаружено, что природа растворителя практически не сказывается на положения максимумов поглощения, которые располагаются в области 247-393 нм. Максимумы флуоресценции в бензоле располагаются в диапазоне 420-465 нм. Батохромно смещаясь с увеличением полярности растворителя, положение максимумов в ДМСО достигает значений 467-546 нм. Наиболее высокими квантовыми выходами обладают соединения 1,3,4, достигая 47.1 %. В неполярных растворителя квантовые выходы в целом значительно выше по сравнению с полярными. Исключением является соединение 2, для которого была обнаружена обратная закономерность.

Литература

1. Milan Kivala,a Corinne Boudon,b Jean-Paul Gisselbrecht,b Paul Seiler,a Maurice Grossb and Franc¸ois Diederich. A novel reaction of 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane (TCNQ): chargetransfer chromophores by [2 + 2] cycloaddition with alkynes // Chemical Communications, 2007, Issue 45, 4731-4733.