Исследование локального окружения тория, иммобилизованного в титано-цирконатную керамику на основе муратаита

Путков А.Е.

Аспирант, 4 курс

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Andy1995@list.ru

Знание степеней окисления и локального окружения ионов актиноидов в матрицах для иммобилизации актиноид-содержащих отходов имеет важное значение при прогнозе их долгосрочного поведения в геологическом хранилище. Это связано с тем, что актиноиды обладают широким диапазоном значений степеней окисления, от которых зависит вхождение актиноидов в те или иные фазы матриц с разной способностью к удержанию при взаимодействии с подземными водами.

В настоящей работе на основании результатов обработки EXAFS-спектров титано-цирконатной керамики на основе муратаита с иммобилизованным в нее торием [1] (далее керамика) впервые установлено строение ближайших координационных сфер по отношению к торию. С целью корректной расшифровки EXAFS спектра образца керамики, в качестве эталона использован спектр кристаллической пленки ThO2 с поверхностной ориентацией (001) на подложке Si (100) [2].

Из результатов обработки EXAFS спектров керамики найдено, что атом тория, как и в эталонной кристаллической пленке ThO2, окружен восемью атомами кислорода. Найдено, что длина связи Th-O в образце керамики rTh-O = 2.38 ± 0.03 Å, а вторая координационная сфера атома тория (rTh-М ~ 3.5 Å) может быть образована 3d-металлами (Rf): титаном (0.008), железом (0.004) или марганцем (0.004), где в скобках приведены R-факторы.

Полученные данные могут быть использованы для оптимизации подбора состава шихты с целью получения керамики на основе муратаита для захоронения радиоактивных отходов.

Автор выражает искреннюю благодарность д.г.-м.н., чл.-корр. РАН С.В. Юдинцеву, к.х.н. О.И. Стефановской, к.ф.-м.н. А.Л. Тригубу и д.ф.-м.н., проф. Ю.А. Тетерину за предоставление образцов и участие в работе.

Литература

1. Stefanovsky S.V., Yudintsev S.V., Nickolsky M.S., Stefanovsky O.I., Skvortsov M.V. Characterization of modified murataite based ceramics as a perspective hosts for actinides, fission, and corrosion products of HLW. // J. Nucl. Mater. 2020. V. 529. P. 151958.

2. Яржемский В.Г., Тетерин Ю.А., Маслаков К.И., Тетерин А.Ю., Иванов К.Е. Влияние многоэлектронных эффектов на структуру рентгеновских фотоэлектронных спектров Th 5p- и 5s-электронов ThO2. Письма в ЖЭТФ. 2021. Т. 114. № 10. С. 661-668.