Синтез оксидов урана как простейших моделей топливных «горячих» частиц

Смирнова А.Д.

Студентка 1 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: SAlexa2807@mail.ru

«Горячие» частицы,  которые возникают в окружающей среде из-за атмосферных и наземных ядерных испытаний или в результате аварийных ситуаций на атомных электростанциях, представляют опасность для человека и окружающей среды. Эта опасность обуславливается содержанием высокоактивных радионуклидов, заключенных в «горячих» частицах, а также их способностью легко распространяться в форме аэрозоля с частицами размером от 20 до 100 микрон. «Горячие» частицы могут легко существовать в различных средах, переходить из почвы в аэрозоли, попадать в поверхностные и грунтовые воды. Топливные «горячие» частицы, которые возникают в результате аварий с разрушением активной зоны реактора, состоят, преимущественно, из оксидов урана. Важной научной задачей является исследование поведения урановых «горячих» частиц в различных средах для предсказания их миграционного поведения. Поскольку «горячие» частицы являются уникальными объектами, невозможно получить их широкую выборку для проведения модельных экспериментов. Именно поэтому необходимо синтезировать ряд оксидов урана с его различными степенями окисления как простейшие модели «горячих» частиц. Была поставлена следующая цель работы: синтезировать оксиды урана с его различными степенями окисления с целью получения большой выборки материала для исследования его миграционного поведения в различных средах.

В работе будут рассмотрены такие оксиды как α-UO₃, β-UO₃, U₃O₇.α-UO₃ был получен при нагревании дигидрата пероксида урана, непромытого от нитрат-ионов, в сушильном шкафу при 525 °С [1]. β-UO₃ получен в результате обжига нитрата уранила в течение 60 часов при 450 °С [2]. Для получения U₃O₇ UO2,05 нагревали до 250 °С со скоростью 5 К/мин в печи при нормальных атмосферных условиях. Отжиг проводили 7 часов, далее охлаждали до комнатной температуры со скоростью 10 К/мин [3].

Каждый из оксидов был охарактеризован с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния и порошковой рентгеновской дифракции.

Литература

- E. H. P. Cordfunke, J. Inorg. Nucl, Chem.//196I, Vol. 23, pp, 285 to 286

- E. Shields, Brianna S. Barth, Jeremiah D. Gruidl, Jennifer L. Niedziela, Roger J. Kapsimalis, and Andrew Miskowiec, Inorganic Chemistry// April 29, 2020, p. A

- Leinders, G., Baldinozzi, G., Ritter, C., Saniz, R., Arts, I., Lamoen, D., & Verwerft, M., Inorg. Chem. 2021, 60, 10550−10564