Гетерометаллические терефталаты европия-лютеция: фазовый состав и люминесцентные свойства.

Носов В.Г.1, Колесник С.С. 1, Мерещенко А.С.1

Студент, 2 курс бакалавриата

1 Санкт-Петербургский государственный университет, институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: nosoff.vitia2018@yandex.ru

Гетерометаллические терефталаты состава (EuxLu1-x)2(1,4-BDC)3*yH2O (x = 0-1; y = 0-4; 1,4-BDC = п-C6H4(COO)2) были синтезированы напрямую из водных растворов. Методом рентгерофуоресцентной спектроскопии было доказано соответствие соотношений ионов европия и лютеция в жидкой и твёрдой фазах. Фазовый состав изучался методам рентгенофазового анализа и термогравиметрии. По результатам исследования было обнаружено, что при низком содержании европия (1 ат. %) твердые растворы кристаллизуется в виде безводных терефталатов (EuxLu1-x)2(1,4-BDC)3, при содержании европия более 40 ат.% происходит образование кристаллогидрата (EuxLu1-x)2(1,4-BDC)3*4H2O, а в диапазоне 2-40 ат. % европия образуется смесь приведенных выше фаз. Для фазы (EuxLu1-x)2(1,4-BDC)3*4H2O параметры элементарной ячейки уменьшаются с увеличением концентрации ионов лютеция.

Смешанные терефталаты европия-лютеция проявляют стоксовую фотолюминесценцию возбуждении ультрафиолетовым светом с длиной волны 280 нм в полосу поглощения терефталат-иона. В спектре люминесценции наблюдаются характерные узкие полосы иона Eu3+, соответствующие переходам 5D0→7F0 (577.6 нм), 5D0→7F1 (587.9 и 591.5 нм), 5D0→7F2 (614.0 нм), 5D0→7F3 (649.0 нм), 5D0→7F4 (697.0 нм) при содержании европия более 6 ат. % и 5D0→7F0 (577.2 нм и 577.6 нм), 5D0→7F1 (585.9, 588.4, 595.6 нм), 5D0→7F2 (606.6, 610.2, 616.6, 619.4 (плечо), 621.8 нм), 5D0→7F3 (649.0 нм), 5D0→7F4 (700.0 нм) при содержании европия 2 и 4 ат. %. Исходя из тонкой структуры спектров люминесценции и термогравиметрического анализа сделан вывод о неравномерном распределении иона европия между фазами. Измерены времена жизни возбуждённого состояния европия в зависимости от фазового состава (таблица 1). Выявлено, что для структуры для безводного терефталата время жизни люминесценции существенно больше, чем для структуры кристаллогидрата.

Таблица 1. Времена жизни возбуждённого состояния 5D0 для гетерометаллических терефталатов европия-лютеция в зависимости от соотношения ионов РЗЭ.

| χEu (%) | τ1, мс | τ2, мс | Φ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.390 |  | 10±1 |
| 60 | 0.435 |  | 11±1 |
| 10 | 0.449 |  | 12±1 |
| 6 | 0.459 |  | 16±1 |
| 4 | 0.392 | 1.602 | 22±1 |
| 2 | 0.367 | 1.878 | 22±1 |

Благодарности:

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсных центров Научного парка СПбГУ «Нанотехнологии», «Оптические и лазерные методы исследования вещества» и ««Термогравиметрические и калориметрические методы исследования»», «Методы анализа состава вещества», «Рентгенодифракционные методы исследования».