Изучение особенностей реакций гидрирования ненасыщенных углеводородов параводородом

С. В. Свиязов1,2

Студент, 5 курс специалитета

1Новосибирский государственный университет,

Новосибирск, Россия

2Институт «Международный томографический центр» СО РАН,

Новосибирск, Россия

E–mail: s.sviyazov@tomo.nsc.ru

Одним из наиболее перспективных методов гиперполяризации ядерных спинов является индуцированная параводородом поляризация ядер (ИППЯ). Суть метода ИППЯ заключается в том, что спиновая корреляция атомов параводорода может частично сохраняться в продуктах и интермедиатах реакции гидрирования параводородом за счет парного присоединения, что приводит к значительному усилению сигнала ЯМР.

Катализаторы с одноатомным распределением активного компонента являются одним из наиболее перспективных классов гетерогенных катализаторов. Недавно была разработана перспективная каталитическая система для селективного гидрирования ацетилена - одноатомный катализатор Pd, нанесенный на дефектный графит-алмазный композит – Pd1/ND@G. Было показано, что катализатор демонстрирует замечательные характеристики для селективного превращения пропина в пропилен. Также был исследован катализатор с другим распределением Pd (в виде кластеров) – Pdn/ND@G. Данный катализатор Pdn/ND@G также продемонстрировал замечательные характеристики в селективном гидрировании пропина при еще более низких температурах реакции. При этом было показано, что катализатор с одноатомным распределением палладия Pd1/ND@G значительно более активен в парном присоединении водорода к пропину по сравнению с катализатором Pdn/ND@G - для Pd1/ND@G максимально наблюдаемое усиление сигнала ЯМР для продукта реакции (пропилена) составило порядка 89, в то время как для Pdn/ND@G – 15 [1].

Для каталитического получения ядерных спиновых изомеров этилена перспективно использовать катализаторы гомогенного гидрирования. В данной работе использовался катализатор Уилкинсона ([Rh(PPh3)3Cl]) для селективного гидрирования ацетилена до этилена в CDCl3. Было показано, что в спектрах ЯМР 1Н раствора сразу после гидрирования параводородом наблюдаются сателлитные сигналы, за счет естественного содержания изотопа 13С, что косвенно подтверждает обогащение спиновых изомеров этилена [2].

Перенос поляризации с ядер 1Н на ядра 13С интересен для изучения механизмов релаксации в газовой фазе. В данной работе получали гиперполяризованный пропан в реакции гетерогенного гидрирования пропилена параводородом на Rh/TiO2. Далее поляризацию переносили с ядер 1Н на ядра 13С пропана с помощью импульсной последовательности PH-INEPT. В результате максимальная наблюдаемая поляризация на ядрах 13С составила 0.07±0.01% и 0.030±0.006% для метильной группы [1-13C]пропана и метиленовой группы [2-13C]пропана соответственно. В итоге в данной работе удалось впервые зарегистрировать спектры ЯМР 13С гиперполяризованного газа.

Литература

1. Dudari B. Burueva, Sergey V. Sviyazov, Fei Huang, Igor P. Prosvirin, Andrey V. Bukhtiyarov, Valerii I. Bukhtiyarov, Hongyang Liu, and Igor V. Koptyug // Pd on Nanodiamond/Graphene in Hydrogenation of Propyne with Parahydrogen // J. Phys. Chem. C. 2021. Vol. 125 (49). P. 27221-27229.

2. K. V. Kovtunov, D. B. Burueva, S. V. Sviyazov, O. G. Salnikov, B. M. Goodson, E. Y. Chekmenev, I. V. Koptyug // New aspects of parahydrogen-induced nuclear polarization for С2-С3 hydrocarbons using metal complexes // Russ. Chem. Bull. 2021. Vol. 70 (12). P. 2382-2389.