Синтез, спектральные и магнитные свойства тетраэдрических комплексов кобальта

# Аничкин А.А.

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

ФФФХИ, Москва, Россия

E-mail: anichkin_artem@mail.ru

Мономолекулярные магниты (МММ) – перспективные соединения в области квантовых вычислений, спинтроники и устройств хранения информации сверхвысокой плотности. МММ представляют собой соединения на основе d и f элементов и проявляют медленную магнитную релаксацию. Среди всего множества 3d-МММ, наиболее изучены соединения на основе кобальта (II) [1]. Это обусловлено электронной структурой иона кобальта, обеспечивающей его существование в двух устойчивых спиновых состояниях MS = ±3/2 и сохранение сильного орбитального момента, не погашенного кристаллическим полем.

В настоящей работе получены три новых моноядерных комплекса кобальта (II) общего состава [CoI2L2], где L = 3,5-диметилпиразол (dmPz), 2,4-лутидин (lut), 1,2-диметилимидазол (dmIm). Методом РСА установлена их кристаллическая структура, методом диффузного отражения получены спектры поглощения в УФ-видимом и ближнем ИК диапазонах, а также исследованы магнитные свойства в статическом и динамическом поле.

Комплексы имеют искаженное тетраэдрическое строение (рис. 1А). Координационная сфера иона Co(II) образована двумя атомами азота монодентатных лигандов и двумя атомами иода. Аппроксимацией экспериментальных оптических спектров набором функций Гаусса определены энергии двух наблюдаемых d-d переходов, на основании которых выполнена оценка параметров кристаллического поля для тетраэдрических систем. Несмотря на полученные близкие параметры, магнитные свойства комплексов значительно отличаются. Так, в комплексе [CoI2(dmPz)2] наблюдается медленная магнитная релаксация в нулевом постоянном поле (рис. 1В), в комплексе [CoI2(lut)2] – только в приложенном поле, а комплекс [CoI2(dmIm)2] не обладает свойствами МММ.

Рис. 1. A Молекулярная структура комплекса [CoI2(dmPz)2]; B Частотные зависимости мнимой части магнитной восприимчивости для комплекса [CoI2(dmPz)2] в отсутствие постоянного поля при температурах от 2.0 до 6.0 К.

Выражаю благодарность своему научному руководителю к.х.н. Юрьевой Е. А., а также к.х.н., в.н.с. Корчагину Д. В. и к.ф.-м.н., в.н.с. Шилову Г. В.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ИПХФ РАН (№ АААА-А19-119092390079-8).

# Литература

1. Tong M.-L., Feng M. Single Ion Magnets from 3d to 5f: Developments and Strategies // Chem. Eur. J. 2018. Vol. 24. P. 7574-7594.

# Text boxes

B

A