Получение и исследование свойств наноматериалов на основе производных N,N'-диимидов бинафтилгексакарбоновой кислоты и N,N'-диимидов перилентетракарбоновой кислоты

Никитин К.С.1, Поленов Ю.В.1, Казак А.В.2, Егорова Е.В.1

Аспирант, 1 год обучения

1Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

2НИИ наноматериалов, Ивановский государственный университет, Иваново, Россия

E–mail: nikitin_kost@mail.ru

В последние годы очень большое значение приобретают наноматериалы на основе органических веществ. Данные материалы получают различными синтетическими и механическими способами, что позволяет варьировать затраты на их производство [1].

Задачи данного исследования – это исследование тонких пленок Ленгмюра-Шеффера N,N'-ди(3,5-диметилфенил)-, N,N'-ди(4-хлорфенил)- и N,N'-ди(бензимидазола)диимидов  1,1'-бинафтил-4,4',5,5',8,8'-гексакарбоновой кислоты (кубогены) и композитов на основе N,N'-ди(3,5-диметилфенил)-, N,N'-ди(4-хлорфенил)- и N,N'-ди(бензимидазола)диимида  1,1'-бинафтил-3,4,9,10-перилентетракарбоновой кислоты, нанесенных на диоксид титана.

Было показано, что кубоген с хлорфенильным заместителем и бензимидазольным фрагментом образуют в пленках Ленгмюра-Шеффера J- и Н-агрегаты при исходной степени покрытия поверхности cface=69% и концентрации раствора в ТГФ С=1.12·10-2 мас. %. Однако кубоген с диметилфенильным заместителем, при тех же самых условиях, образует только Н-агрегаты. При действии водно-щелочного раствора диоксида тиомочевины на пленки кубогенов возможно удаление (смыв) J-агрегатов за счет перевода молекул кубогенов в растворимую лейкоформу.

Ранее нами был исследован механизм восстановительной циклизации N,N'-ди(4-хлорфенил)диимида  1,1'-бинафтил-4,4',5,5',8,8'-гексакарбоновой  [2] в водно-щелочном растворе, где было показано, что целевым продуктом реакции является периленовое производное.  На основе этих результатов нами были разработаны методики получения композитов «производные перилентетракарбоновых кислот/диоксид титана», а также сконструированы экспериментальные устройства, для которых получены вольтамперные характеристики и показана возможность их работы в качестве фоторезисторов. Выяснено, что наибольшей эффективностью обладает элемент на основе композита с бензимидазольным заместителем в периленовом производном.

Работа поддержана программой Минобрнауки РФ в рамках государственного задания Ивановскому государственному университету для выполнения научно-исследовательских работ № FZZM-2020-0006 и частично выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 20-07-00181а и 20-47-370002р_а_Ивановская область). Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671).

Литература

- Никитин К.С., Поленов Ю.В., Казак А.В., Егорова Е.В. // Жидк. крист. и их практич. использ., 2021., Т. 21., № 3., С. 76-83. DOI: 10.18083/LCAppl.2021.3.76

- Поленов Ю.В., Никитин К.С., Егорова Е.В., Патрушева Д.А. // Журнал общей химии., 2021., Т. 91., № 4., С. 550-555. DOI: 10.31857/S0044460X21040090