Радиационно-индуцированные изменения  морфологии частиц порошкообразного политетрафторэтилена

Кошкина О.А.,1 Москвитин Л.В.,2 Арсентьев М.А.,2 Смолянский А.С.3

Аспирант, 4 год обучения

1Федеральный исследовательский центр химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН, лаборатория функциональных нанокомпозитов № 0123, Москва, Россия

2АО «МЕТАКЛЭЙ Исследования и разработки», Москва, Россия

3Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E–mail: olga_koshkina@mail.ru

Цель настоящего исследования состояла в исследовании изменений строения политетрафторэтилена (ПТФЭ) под действием разной дозы облучения методами низкотемпературной сорбции азота и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).

Ранее рассмотренные особенности радиационной обработки и выполнения измерений методом низкотемпературной сорбции азота и ПЭМ-измерений рассмотрены в [1-3]. радиационная обработка приводит к значительным изменениям формы и строения частиц ПТФЭ. В порошке исходного и гамма-облученного до 10 кГр полимера наблюдали частицы сферической или чешуйчатой формы размером ~20 нм, которые были объединены в кластеры микронного размера, состоящие из нескольких слоёв ПТФЭ. Кроме того, были обнаружены многочисленные нитевидные кристаллы ПТФЭ длиной 0.1 – 0.2 мкм и толщиной до 10 нм. При увеличении поглощённой дозы до 50 кГр происходит изменение состава частиц ПТФЭ – исчезают нитевидные кристаллы. Кроме того, обнаружено значительное возрастание кристалличности полимера [1]. Наблюдается формирование винтовых дислокаций со слоями толщиной от 3 до 8 нм. Одновременно с этим в областях сочленения винтовых дислокаций наблюдаются нанокристаллы размером ~5 нм. Дальнейшее увеличение поглощённой дозы до 100 – 500 кГр приводит к разрушению винтовых дислокаций. При этом кластеры частиц ПТФЭ становятся менее разветвлёнными, в них появляются нанопоры размером от 10 до 15 нм. Размер частиц порошкообразного ПТФЭ, облученного до 500 кГр составляет около 130 нм.

Обработка сорбционных данных была осуществлена в рамках модели фрактальной сорбции [2], учитывающей шероховатость поверхности адсорбента посредством введения нового параметра – поверхностной фрактальной размерности (Ds). Установлено, что в области поглощённых доз менее 200 кГр происходит увеличение Ds от ~2.485 до ~2.50. Дальнейшее облучение вплоть до 1000 кГр сопровождается постепенным снижением величины Ds до ~2.49. Аномальный рост Ds до ~2.52 при поглощённой дозе 50 кГр может быть связан с образованием винтовых дислокаций и процессами дислокационного роста кристаллов ПТФЭ. Проведено исследование измеренных спектров, где показано постепенное упорядочение кристаллической структуры, при постепенном увеличении дозы облучения.

Литература

1. Смолянский А.С., Арсентьев М.А., Рашковский А.Ю., Политова Е.Д. Радиационно-индуцированные изменения степени кристалличности порошкообразного политетрафторэтилена // Кристаллография. 2019. Т. 64. № 4. С. 529 - 534

2. Рашковский А.Ю., Политова Е.Д., Меркушкин А.О., Арсентьев М.А., Маслёнкова Е.В., Смолянский А.С. Двухфазная структура фторированного порошкообразного диоксида кремния, полученного в результате глубокой переработки отходов риса // Безопасность в техносфере. 2018. № 1. С. 38 - 44

3. Zheltova A.V., Maslyonkova E.V., Biryukov Yu.G., Kasanskii P.R., Ryndya S.M., Smolyanskii A.S. Comparative Study of the Silver Nano-/Microstructures Deposited from Aerosol and Fog // Advances in Nanoparticles. 2017. V. 6. pp. 128 – 139