Кинетика электродного процесса в низкотемпературном расплаве

Et3NHCl–AlCl3

Бороздин А.В., Эльтерман В.А.

Студент 2 курса магистратуры

Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия

E-mail: alix_1998@bk.ru

В современном мире значительно возрос спрос на источники возобновляемой энергии. Для обеспечения их бесперебойной работы необходимы безопасные системы хранения энергии большой емкости. Одной из таких систем может стать алюминий-ионный аккумулятор (АИА), так как он обладает высокой теоретической объемной емкостью по алюминию и высокой пожаробезопасностью.

На данный момент одним из наиболее дешевых электролитов для АИА является хлоралюминатная ионная жидкость (ИЖ) на основе триэтиламин гидрохлорида (Et3NHCl) [1]. В таком электролите на алюминии могут протекать следующие реакции:

| 4Al2Cl7– + 3e– ↔ Al + 7AlCl4– | (1) |
| --- | --- |

Важным фактором работы АИА является электрохимическая активность алюминия в ИЖ. Поэтому целью данной работы является измерение токов обмена на границе Al|Et3NHCl–AlCl3 методом импедансной спектроскопии в диапазоне мольных отношений AlCl3 к Et3NHCl (N) равных 1.3 – 2.0.

Измерения токов обмена методом импедансной спектроскопии проводили на потенциостате-гальваностате Autolab 302N в потенциостатическом режиме при амплитуде 5 мВ и частотах от 1 МГц до 1 Гц  в вакуумном перчаточном боксе MBraun Unilab с атмосферой осушенного высокочистого аргона при температуре 30 °С и N от 1.3 до 2.0. Для измерений использовали трехэлектродную ячейку. Торцевой рабочий электрод выполнен из высокочистого алюминия марки A5N, электродом сравнения является алюминиевая проволока, противоэлектродом выступает корпус ячейки.

Годографы импеданса интерпретировали по модели Рендлса-Эршлера [2]. Результаты расчетов токов обмена представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Зависимость тока обмена в системе Al|Et3NHCl–AlCl3 от молярной концентрации Al2Cl7-

| , ммоль∙мл-1 | i0, мА∙см-2 |
| --- | --- |
| 1.21 | 0.16 |
| 1.88 | 0.26 |
| 2.61 | 0.33 |
| 3.24 | 0.40 |

Токи обмена увеличиваются с увеличением концентрации Al2Cl7- в расплаве. По графику зависимости ln()–ln(i0) рассчитан коэффициент обмена электродной реакции по формуле (2) [3], который составил 0.1 и константа скорости электродной реакции, которая составила 2.7·10-7 см·с-1.

|  | i0=nFk0CoxαCred(1-α) | (2) |
| --- | --- | --- |

Литература

- Hanyan X., Tianwen B., Hao Ch., Fan G., Jiabin X., Tieqi H., Shengying C., Xingyuan Ch., Jun L., Weiwei G., Zhen X., Chao G. Low-cost AlCl3/Et3NHCl electrolyte for high-performance aluminum-ion battery // Energy Stor. Mater. 2019. Vol. 17. P. 38-45.

- Sluyters J.H. On the impedance of galvanic cells: I. Theory // Recl. Trav. Chim. Pays-Bas. 2010. Vol. 79. P. 1092–1100.

- Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Цирлина Г.А. Электрохимия М.:Химия, 2006. 672 с.