Электротранспортные и физико-химические свойства полиэлектролитов Нафион-Na+, насыщенных при разных температурах в смесях этиленкарбонат-сульфолан

Крупина А.А.

Студентка 4 курса бакалавриата

Московский физико-технический институт (НИУ),

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, Долгопрудный, Россия

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: krupina.aa@phystech.edu

В связи с быстрым развитием технологий и расширением рынка электроники и электроприборов неуклонно растет спрос и на источники питания. Наибольшее распространение получили литий-ионные аккумуляторы, однако уже сейчас встает проблема пожаро- и взрывоопасности, ограниченности ресурсов лития и роста цен. Поэтому в настоящее время активно ведутся разработки экономически более целесообразных натрий-ионных аккумуляторов и подходящих электролитов. [1]

Ярким представителем служит ионообменная мембрана Нафион – полиэлектролит на основе политетрафторэтилена, ионная проводимость которого может достигать ~10-3 См/см в Na-ионной форме при комнатной температуре. [2]. Исследования в этой области немногочисленны и поэтому цель работы состоит в изучении влияния условий насыщения мембраны смесями апротонных растворителей на физико-химические и электротранспортные свойства натриевой формы мембраны Нафион.

В данной работе мембраны Нафион 115, предварительно переведенные в натриевую форму, насыщались в смеси этиленкарбоната (EC) и сульфолана (SL) при температурах 40, 60 и 80 ºС. Содержание SL варьировалось от 0 до 100 масс.%. После выдерживания в растворителях измерялась степень насыщения и толщина мембран. Далее производились измерения ионной проводимости методами импедансной спектроскопии, синхронного термического анализа и ИК спектроскопии.

Для образцов, насыщенных при 40, 60 и 80 ºС, степень насыщения составила соответственно ~45, 55 и 70 масс.%, что скорее всего связано с расширением пор и транспортных каналов в мембране при увеличении температуры. Соразмерно увеличилась и ионная проводимость для всех образцов в пределах одного порядка. Для смесей 30:70, 40:60, 50:50, 60:40  (EC:SL) при изменении температуры от 70 до -40 ºС проводимость уменьшилась с ~10-4 до ~10-6 См/см. Интересно отметить, что интервал рабочих температур для вышеупомянутых составов увеличился вплоть до -60 ºС.

Кроме того, был поставлен эксперимент по измерению проводимости образцов, насыщенных при 40 ºС, по прошествии 2-х недель и 2-х месяцев с момента изготовления измерительных ячеек. Через 2 недели для большинства образцов проводимость несколько улучшилась, что может быть связано с релаксационными процессами в мембране, а спустя 2 месяца упала примерно на порядок. Вместе с уменьшением толщины и ростом сопротивления это может быть вызвано выходом растворителя из пор и изменением внутреннего строения.

Таким образом, повышение температуры, при которой происходит насыщение, увеличивает ионную проводимость, а смесь пластификаторов EC:SL является перспективной для сохранения работоспособности мембраны при низких температурах.

Работа выполнена при поддержке Государственного задания, номер государственной регистрации АААА-А19-119061890019-5.

Литература

1. Ponrouch A., Monti D., Boschin A., Steen B., Johansson P., Palacín M.R. Nonaqueous

electrolytes for sodium-ion batteries // J. Mater. Chem. A 3. 2015. P. 22–42.

2. Doyle M. et al. Relationship between ionic conductivity of perfluorinated ionomeric membranes and nonaqueous solvent properties // J. Membr. Sci. 2001. V. 184. P. 257-273