Влияние ионизирующего излучения на совместную сорбцию атмосферной влаги и диоксида углерода в древесно-полимерные композиты

Линёв П.А.1, Королёв А.И.1, Рындя С.М.2, Токовой С.А.3

Аспирант, 4 год обучения

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва, Россия

3ООО «Поливуд», Москва, Россия

E-mail: aregas399327092@gmail.com

Радиационная модификация считается перспективным направлением улучшения эксплуатационных характеристик экструзионных древесно-полимерных композитов (ДПК) [1]. Поэтому является актуальным изучение закономерностей и механизма радиационно-индуцированных процессов в ДПК состава «древесная мука/ПЭ/добавки» - 70/27/3, - в условиях, приближенных к реальным. В настоящем исследовании методом инфракрасной спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения (ИК НПВО) впервые обнаружен эффект сенсибилизации сорбции влаги и диоксида углерода в процессе пострадиационной выдержки ДПК на воздухе при комнатной температуре. Радиационную обработку образцов ДПК в виде дисков диаметром 25 мм и толщиной 2 мм осуществляли воздействием гамма-излучения изотопа 60Со на воздухе при температуре 60 °С до поглощённых доз 0,1 – 100 кГр при мощности дозы ~3 Гр/с. Измерение спектров ИК НПВО проводили через 3 – 6 месяцев после завершения γ-облучения. Обнаружено, что с увеличением поглощённой дозы происходит рост сорбционной ёмкости ДПК как по воде, так и по СО2. Предположено, что обнаруженный эффект радиационной сенсибилизации сорбционных процессов может быть связан с протеканием структурных изменений компонентов древесины (целлюлоза, лигнин) в процессе облучения.

Наиболее интересным радиационным эффектом следует считать рост интенсивности вращательной структуры в колебательно-вращательных спектрах гидроксильных групп и деформационных колебаний молекул воды, наблюдаемых в области спектра 3400 – 4000 и 1200 – 2000 см-1, соответственно. Более того, воздействие γ-излучения приводит к увеличению энергии фононного перехода между вращательными уровнями энергии вплоть до ~3,0 мэВ. Это свидетельствует об изменении характера взаимодействия между адсорбированными молекулами воды и макромолекулами целлюлозы.

Отсутствие дипольного момента у молекулы диоксида углерода вследствие её линейного строения приводит к тому, что в колебательном спектре СО2, наблюдаемому в области 2340 – 2360 см-1, не проявляется вращательная структура. Показано, что в результате радиационной обработки до 100 кГр сорбционная ёмкость ДПК по диоксиду углерода возрастает от 0,1 до ~2,0 см3/г.

Авторы благодарят старших научных сотрудников Куща П.П., Кичигину Г.А. и заведующего лабораторией криохимии и радиационной химии Кирюхина Д.П. в Институте проблем химической физики РАН за помощь в проведении гамма-облучения на уникальной научной установке «Гамматок-100» и поверхностной модификации слоем фтортеломеров экспериментальных образцов ДПК. Настоящее исследование проведено при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ (Государственное задание FSSM-2020-0004 и АААА-А19-119041090087-4), с использованием оборудования Центра коллективного пользования НИЯУ МИФИ «Гетероструктурная СВЧ-электроника и физика широкозонных полупроводников».

Литература

1. Шпейзман В.В., Якушев П.Н., Токовой С.А., Смолянский А.С. Влияние γ-облучения на характеристики деформации высоконаполненного древесно-полимерного композита // Физика твердого тела. 2017. Т. 59. №4. С. 790–796 doi: 10.21883/FTT.2017.04.44284.347