Модификация полимерных оптических сенсоров органическими электролитами как путь к созданию сенсоров индивидуальной ионной активности

Прожерин И.С., Похвищева Н.В., Пешкова М.А.

Студент, 2 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ops.phoenix.v.2.0@gmail.com

Современная аналитическая практика демонстрирует тенденцию к миниатюризации аналитических систем и «уходу» анализа из лабораторий непосредственно к объектам аналитического контроля. Это обстоятельство в совокупности с простотой регистрации сигнала, дешевизной, отсутствием необходимости в источнике питания и низкими пределами обнаружения делает полимерные оптические сенсоры (оптоды) крайне перспективным аналитическим инструментом. К сожалению, применение оптодов сталкивается с фундаментальным ограничением: вследствие ионоообменного механизма отклика их аналитический сигнал является функцией одновременно активности аналита (aI) и активности протона (aH) в растворе. Таким образом, для определения активности аналита требуются независимые данные о pH образца, и наоборот. Это сильно ограничивает области применения оптодов на практике. Для преодоления этого ограничения в [1] был предложен подход, использовавшийся при создании электродов сравнения без жидкостного соединения в потенциометрии, – добавление в состав полимерной фазы умеренно липофильного электролита, характеризующегося близостью констант распределения катиона и аниона. Однако подход не был в достаточной степени математически формализован и не обладал прогностической силой.

Рис. 1. А: Теоретически рассчитанная зависимость оптического отклика от pH и активности аналита в растворе для оптода, содержащего липофильный электролит; Б: Соответствующая контурная диаграмма; В: Зависимость отклика оптода, содержащего электролит TOABArF, от pH раствора при различных фоновых концентрациях NaCl.

В нашей работе мы представляем расширенное модельное описание отклика оптодов, содержащих липофильные электролиты (Рис. 1). Путем численного эксперимента подтверждена необходимость стабилизации разности Гальвани-потенциалов на границе полимерной и водной фаз для обеспечения рН-отклика, независимого от содержания другого катиона из обменивающейся пары; описано влияние природы и количества органического электролита на оптический отклик. Модельные зависимости были подтверждены на примере полимерных оптических сенсоров, содержащих липофильные электролиты TOABArF (Рис. 1В), TBATBB и TBATPB. Также были проанализированы зависимости оптического сигнала от pH раствора, оказавшиеся независимыми от фоновых концентраций NaCl в диапазоне 10-5-10-3 М.

Литература

1. A.E. Stashkova, M.A. Peshkova, K.N. Mikhelson, Single-ion activity: Optical sensing vs. electrochemical sensing. Sensors and Actuators B 2015, 207. 346-350