Синтез и диэлектрические свойства метатезисных полинорборненов содержащих фрагмент α-аминокислот

Назаров И.В.1, Горлов И.В.1,2

Аспирант, 3-го года обучения

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия

2Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: vanyanaz@yandex.ru

Активное развитие промышленности на протяжение последних двух веков привело к значительному увеличению потребности в новых материалах. Широкие возможности по созданию макромолекул с определенной структурой и свойствами открывают возможности для их применения в различных областях промышленности. В частности, для использования в качестве межслойных диэлектриков были разработаны полимерные материалы, которые обладают низкой диэлектрической проницаемостью, высокой термостойкостью, низким поглощением влаги, адгезией к поверхностям и т. д. [1,2]. Разработка новых полимерных материалов для использования в качестве межслойных диэлектриков направлена на создание структур с увеличенным свободным объемом. В этой связи большой интерес представляют полимеры на основе производных норборнена. Полимеры, полученные из норборненов, обладают жесткой основной цепью, не содержащей полярных фрагментов. Использование различных реакций циклоприсоединения на стадии синтеза мономеров открывает возможности введения в боковую цепь полимеров заместителей различной природы. [1].

Рисунок 1. Структуры исследованных полимеров норборненового ряда.

В данной работе впервые изучены диэлектрические свойства метатезисных полимеров норборненового ряда, содержащих такие структурные элементы как: сложные эфиры α-аминокислот, борниловый и ментильный радикалы (рис. 1). Все изученные полимеры являются аморфными и стеклообразными с температурами стеклования в интервале от 118 °С до 164 °С. Систематическое изучение свойств данных представителей полинорборненового ряда позволяет сделать вывод о влиянии боковых заместителей, содержащих различные фрагменты α-аминокислот, на диэлектрические и другие физико-химические свойства. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-13-00428.

Литература

- X. Y. Zhao, H. J. Liu. High-performance biobased epoxy derived from rosin // Polymer International. 2010, № 59. p. 597–606.

- G. O. Karpov, D. A. Alentiev, A. I. Wozniak, E. V. Bermesheva, I. V. Lounev, Y. A. Gusev, V. P. Shantarovich, M. V. Bermeshev. Dielectric properties of addition and metathesis polynorbornenes with bulky side-substituents // Polymer. 2020, №203(122759).