Электрополимеризация 3,4-этилендиокситиофена в присутствии водорастворимого фталоцианина

В.А. Кабанова

Научный сотрудник

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН), Москва, Россия

E–mail: kabanovavar@gmail.com

Впервые исследовано электроосаждение поли-3,4-этилендиокситиофена (ПЭДОТ) (Рис. 1а) в присутствии водорастворимого фталоцианина (Рис. 1б) на оптически прозрачные стеклянные электроды с проводящим слоем FTO, а также электроды с электроосажденным подслоем ПЭДОТ. Окта(3',5'-дикарбоксифенокси) фталоцианинат цинка в виде натриевой соли (ZnPhC(COONa)16) был использован в качестве водорастворимого фталоцианина с ионогенными заместителями. Он обладает 16-ю ионогенными карбоксильными группами способными к диссоциации в водной среде и, соответственно, выступать в качестве противоионов для компенсации положительных зарядов в цепи ПЭДОТ. Электрохимический синтез был проведен в трех режимах: циклирования потенциала, потенциостатическом, и гальваностатическом.

Методами in situ спектроскопии в видимой-ближней ИК областях спектра с одновременным контролем электрохимических параметров синтеза показано, что использование водорастворимого фталоцианина ZnPhC(COONa)16 при электрохимической полимеризации ЭДОТ приводит к ускорению синтеза по сравнению с электросинтезом в низкомолекулярном электролите при таком же соотношении карбоксильных групп к мономерным звеньям.

Электронная и химическая структура полученных композитов исследована методами спектроскопии в УФ-видимой-ближней ИК областях и спектроскопии комбинационного рассеяния и показано, что фталоцианин входит в состав электроосажденной пленки ПЭДОТ.

При исследовании полученных пленок методом спектроэлектрохимии обнаружено, что для композитов характерен одностадийный редокс-переход из восстановленного в окисленное состояние, что может быть связано с формированием коротких цепей ПЭДОТ, жестко связанных с матрицей фталоцианина.

| (а) | (б) |
| --- | --- |

Рис. 1. Структура ПЭДОТ (а) и фталоцианина ZnPhC(COONa)16 (б)

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №19-29-08048_мк)