Порошковая смесь для получения микропористой керамики на основе гидроксиапатита

Чичулин С. Н.,1 Сафронова Т. В.2

Студент, 2 курс специалитета

1, 2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: chichulinSN@gmail.com

Керамика на основе гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2 (ГАП) широко используется в качестве имплантатов для костной ткани благодаря подобию химического и фазового составов. Материалы на основе ГАП биосовместимы и могут использоваться в медицине в качестве пористой основы в конструкциях тканевой инженерии при замене утраченной или повреждённой костной ткани, а также в качестве субстратов для культивирования клеток.

Целью настоящей работы являлось получение порошковой смеси с заданным соотношением Ca/P = 1,67, включающей брушит CaHPO4 ‧ 2H2O и оксалат кальция моногидат CaC2O4 ‧ H2O, и пригодной для получения микропористой керамики.

Порошковую смесь получали в результате взаимодействия порошка ГАП с водным раствором щавелевой кислоты (1 моль/л) в условиях механической активации. По данным РФА после обработки ГАП в растворе щавелевой кислоты в условиях механической активации смесь содержала дигидрат гидрофосфата кальция CaHPO4 ‧ 2H2O (брушит) и моногидрат оксалата кальция CaC2O4 ‧ H2O, которые образуются по реакции (1):

Ca10(PO4)6(OH)2 + 4H2C2O4 ‧ 2H2O + 6H2O = 4CaC2O4 ‧ H2O + 6CaHPO4 ‧ 2H2O.	(1)

Эволюция фазового состава керамики по данным РФА представлена в таблице 1.

Таблица 1. Фазовый состав образцов после обжига при различных температурах.

| 25°C, после получения | 200°C | 600°C | 1000°C | 1100°C | 1200°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CaHPO4 ‧ 2H2O CaC2O4 ‧ H2O | CaHPO4 CaC2O4 Ca3(PO4)2 ‧ ‧ xH2O | γ-Ca2P2O7 CaCO3 | Ca10(PO4)6(OH)2 Ca3(PO4)2 CaCO3 (примесь) | Ca10(PO4)6(OH)2 Ca3(PO4)2 (примесь) | Ca10(PO4)6(OH)2 |

Реакции (2)–(8) отражают процессы формирования фазового состава керамики, протекающие при нагревании.

CaHPO4 ‧ 2H2O = CaHPO4 + 2H2O							(2)

CaC2O4 ‧ H2O = CaC2O4 + H2O								(3)

2CaHPO4 = γ-Ca2P2O7 + H2O, 								(4)

CaC2O4 = CaCO3 + CO.									(5)

3Ca2P2O7 + 4CaCO3 + H2O = Ca10(PO4)6(OH)2 + 4CO2					(6)

CaCO3 + Ca2P2O7 = Ca3(PO4)2 + CO2							(7)

3Ca3(PO4)2 + CaCO3 + H2O = Ca10(PO4)6(OH)2 + CO2					(8)

Формирование микропористости керамики было обусловлено как присутствием пластинчатых частиц брушита/монетита/пирофосфата кальция, которые препятствовали уплотнению керамики при спекании, так и выделением газообразных продуктов, образующихся вследствие протекания процессов дегидратации и термической конверсии.

Таким образом, при 1200°C была получена микропористая керамика на основе ГАП  с диаметром пор от 1–2 до 10 мкм. Полученная керамика может быть рекомендована для использования в качестве костного имплантата.