Синтез и свойства новых донорно-акцепторных олигомеров – нефуллереновых акцепторов для органических солнечных батарей

1Папковская Е.Д., 1Дядищев И.В., 1Балакирев Д.О.

Аспирант 1 года обучения, м.н.с. аспирант, м.н.с., к.х.н. в.н.с.

1Институт Синтетических Полимерных Материалов имени Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

Email: papkovskaya@ispm.ru

Органические солнечные элементы (ОСЭ) привлекли к себе большое внимание из-за потенциала производства легких, гибких полупрозрачных солнечных элементов, производство которых возможно с помощью современных экономичных и быстрых печатных технологий. Нефуллереновые акцепторы (НФА) играют важную роль в устройствах ОСЭ. Наиболее успешные НФА представляют собой сопряженные соединения донорно-акцепторного строения с центральным конденсированным электронодонорным фрагментом и концевыми сильными электроноакцепторными группами [1,2]. Органические солнечные батареи на основе таких НФА уже преодолели значение КПД в 18 % [3,4]. Поэтому актуальным направлением является поиск новых нефуллереновых акцепторов донорно-акцепторного строения, изучение их физико-химических и фотовольтаических свойств.

В данной работе разработан и осуществлен синтез двух новых нефуллереновых акцепторов, содержащих донорный фрагмент на основе бензотиадиазола и тиенопиррола и акцепторный фрагмент на основе дициановинильных производных индандиона. Структуры соединений доказаны методами ЯМР на ядрах 1H и 13С. Изучены их оптические, термические и фотовольтаические свойства.

Рис.1. Новые нефуллереновые акцепторы донорно-акцепторного строения.

Соединения обладают хорошей растворимостью, достаточно высокой термической стабильностью, эффективным поглощением солнечного света в красном и ближнем ИК спектральном диапазонах и подходящими уровнями НСМО и ВЗМО для использования в качестве акцепторных материалов в ОСЭ. Тестирование соединений в качестве акцепторных материалов для ОСЭ показало, что для одного из акцепторов – LPD1, имеющего одну из самых простых конденсированных структур в мире, достигается КПД до 16,9 %, что сопоставимо с рекордными значениями в этой области.

Автор выражает благодарность научному руководителю Лупоносову Ю.Н.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 21-43-00051).

Литература

- Armin, A. A History and Perspective of Non-Fullerene Electron Acceptors for Organic Solar Cells // Adv. Energy Mater. 2021. Vol. 11(15). 20003570.

- Xiong, J. Fused-ring bislactone building blocks for polymer donors // Sci. Bull. 2020. Vol. 65. P. 1792-1795.

- Qishi, L. 18% Efficiency organic solar cells // Sci. Bull. 2020. Vol. 65(4). P. 272-275.

- Jin, K. 18.69% PCE from organic solar cells // Semicond. 2021. Vol. 42(6).  060502.